Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=12,50 мм F=-25,00 мм VIS BK7/F2 (145187)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
12,50 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
BK7/F2 

	Задний фокус 
-27,50 мм 
	Радиус R1
-15,60 мм 

	Радиус кривизны R2
13,09 мм 
	Радиус кривизны R3
44,16 мм 

	Центральная толщина CT
5,67 мм 
	Центральная толщина CT1
3,00 мм 

	Центральная толщина CT2
2,67 мм 
	Толщина кромки ET
7,42 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500039 
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=12,50 мм F=-40,00 мм VIS BK7/F2 (145188)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
12,50 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
BK7/F2 

	Задний фокус 
-42,50 мм 
	Радиус R1
-24,45 мм 

	Радиус кривизны R2
17,97 мм 
	Радиус кривизны R3
66,60 мм 

	Центральная толщина CT
5,34 мм 
	Центральная толщина CT1
3,00 мм 

	Центральная толщина CT2
2,34 мм 
	Толщина кромки ET
6,45 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500039 
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=12,70 мм F=-20,00 мм VIS N-BAF10/N-SF6HT (145189)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-20,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
N-BAF10/N-SF6HT 

	Задний фокус 
-22,30 мм 
	Радиус R1
-13,50 мм 

	Радиус кривизны R2
14,30 мм 
	Радиус кривизны R3
87,90 мм 

	Центральная толщина CT
4,50 мм 
	Центральная толщина CT1
1,50 мм 

	Центральная толщина CT2
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
6,30 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500030
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=12,70 мм F=-25,00 мм VIS N-BAF10/N-SF6HT (145190)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
N-BAF10/N-SF6HT 

	Задний фокус 
-27,00 мм 
	Радиус R1
-16,90 мм 

	Радиус кривизны R2
16,50 мм 
	Радиус кривизны R3
97,70 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Центральная толщина CT1
1,50 мм 

	Центральная толщина CT2
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
5,40 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500030
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=12,70 мм F=-30,00 мм VIS N-BAK4/SF5 (145191)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-30,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
N-BAK4/SF5

	Задний фокус 
-32,50 мм 
	Радиус R1
-16,20 мм 

	Радиус кривизны R2
16,50 мм 
	Радиус кривизны R3
154,20 мм 

	Центральная толщина CT
3,80 мм 
	Центральная толщина CT1
1,50 мм 

	Центральная толщина CT2
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
5,20 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500030
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=12,70 мм F=-50,00 мм VIS N-BAK4/SF5 (145192)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
N-BAK4/SF5

	Задний фокус 
-52,30 мм 
	Радиус R1
-25,60 мм 

	Радиус кривизны R2
25,60 мм 
	Радиус кривизны R3
372,70 мм 

	Центральная толщина CT
3,70 мм 
	Центральная толщина CT1
1,50 мм 

	Центральная толщина CT2
2,20 мм 
	Толщина кромки ET
4,60 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500030
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=25,00 мм F=-30,00 мм VIS N-BAF10/N-SF10 (145193)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-30,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
N-BAF10/N-SF10

	Задний фокус 
-36,12 мм 
	Радиус R1
-21,24 мм 

	Радиус кривизны R2
17,26 мм 
	Радиус кривизны R3
162,24 мм 

	Центральная толщина CT
12,00 мм 
	Центральная толщина CT1
4,00 мм 

	Центральная толщина CT2
8,00 мм 
	Толщина кромки ET
16,54 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500023
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=25,00 мм F=-50,00 мм VIS BK7/F2 (145194)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
BK7/F2

	Задний фокус 
-53,30 мм 
	Радиус R1
-31,19 мм 

	Радиус кривизны R2
24,89 мм 
	Радиус кривизны R3
85,31 мм 

	Центральная толщина CT
7,22 мм 
	Центральная толщина CT1
3,00 мм 

	Центральная толщина CT2
4,22 мм 
	Толщина кромки ET
10,75 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500023
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=25,00 мм F=-100,00 мм VIS BK7/F2 (145195)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
BK7/F2

	Задний фокус 
-102,60 мм 
	Радиус R1
-60,67 мм 

	Радиус кривизны R2
43,05 мм 
	Радиус кривизны R3
160,69 мм 

	Центральная толщина CT
6,60 мм 
	Центральная толщина CT1
3,00 мм 

	Центральная толщина CT2
3,60 мм 
	Толщина кромки ET
8,39 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500023
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=25,00 мм F=-150,00 мм VIS BK7/N-SF5 (145196)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-150,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
BK7/N-SF5

	Задний фокус 
-152,60 мм 
	Радиус R1
-92,30 мм 

	Радиус кривизны R2
68,87 мм 
	Радиус кривизны R3
204,15 мм 

	Центральная толщина CT
6,56 мм 
	Центральная толщина CT1
2,50 мм 

	Центральная толщина CT2
4,06 мм 
	Толщина кромки ET
7,73 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500023
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=25,40 мм F=-40,00 мм VIS N-BAF10/N-SF11 (145197)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
N-BAF10/N-SF11 

	Задний фокус 
-43,60 мм 
	Радиус R1
-27,10 мм 

	Радиус кривизны R2
27,10 мм 
	Радиус кривизны R3
189,20 мм 

	Центральная толщина CT
7,00 мм 
	Центральная толщина CT1
2,00 мм 

	Центральная толщина CT2
5,00 мм 
	Толщина кромки ET
10,60 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500019
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=25,40 мм F=-50,00 мм VIS N-BAF10/N-SF6HT (145198)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
N-BAF10/N-SF6HT 

	Задний фокус 
-53,20 мм 
	Радиус R1
-34,00 мм 

	Радиус кривизны R2
32,50 мм 
	Радиус кривизны R3
189,20 мм 

	Центральная толщина CT
6,50 мм 
	Центральная толщина CT1
2,00 мм 

	Центральная толщина CT2
4,50 мм 
	Толщина кромки ET
9,40 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500019
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=25,40 мм F=-75,00 мм VIS N-BAK4/SF5 (145199)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-75,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
N-BAK4/SF5 

	Задний фокус 
-78,80 мм 
	Радиус R1
-39,00 мм 

	Радиус кривизны R2
39,20 мм 
	Радиус кривизны R3
489,80 мм 

	Центральная толщина CT
6,30 мм 
	Центральная толщина CT1
2,00 мм 

	Центральная толщина CT2
4,30 мм 
	Толщина кромки ET
8,60 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500019
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=25,40 мм F=-100,00 мм VIS N-BAK4/SF5 (145200)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
N-BAK4/SF5 

	Задний фокус 
-103,60 мм 
	Радиус R1
-52,00 мм 

	Радиус кривизны R2
49,90 мм 
	Радиус кривизны R3
600,00 мм 

	Центральная толщина CT
6,00 мм 
	Центральная толщина CT1
2,00 мм 

	Центральная толщина CT2
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
7,70 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500019
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=40,00 мм F=-90,00 мм VIS BK7/N-SF5 (145201)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-90,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
BK7/N-SF5 

	Задний фокус 
-92,84 мм 
	Радиус R1
-54,84 мм 

	Радиус кривизны R2
40,90 мм 
	Радиус кривизны R3
125,45 мм 

	Центральная толщина CT
8,00 мм 
	Центральная толщина CT1
2,00 мм 

	Центральная толщина CT2
6,00 мм 
	Толщина кромки ET
13,37 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500011
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=40,00 мм F=-100,00 мм VIS BK7/N-SF5 (145202)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
BK7/N-SF5 

	Задний фокус 
-104,30 мм 
	Радиус R1
-60,20 мм 

	Радиус кривизны R2
48,31 мм 
	Радиус кривизны R3
149,00 мм 

	Центральная толщина CT
10,50 мм 
	Центральная толщина CT1
4,00 мм 

	Центральная толщина CT2
6,50 мм 
	Толщина кромки ET
15,26 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500011
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=40,00 мм F=-150,00 мм VIS BK7/N-SF5 (145203)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-150,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
BK7/N-SF5 

	Задний фокус 
-151,50 мм 
	Радиус R1
-91,62 мм 

	Радиус кривизны R2
69,82 мм 
	Радиус кривизны R3
209,00 мм 

	Центральная толщина CT
6,75 мм 
	Центральная толщина CT1
2,50 мм 

	Центральная толщина CT2
4,25 мм 
	Толщина кромки ET
9,92 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500011
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=40,00 мм F=-200,00 мм VIS BK7/N-SF5 (145204)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-200,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
BK7/N-SF5 

	Задний фокус 
-201,10 мм 
	Радиус R1
-121,22 мм 

	Радиус кривизны R2
90,50 мм 
	Радиус кривизны R3
275,37 мм 

	Центральная толщина CT
5,95 мм 
	Центральная толщина CT1
2,45 мм 

	Центральная толщина CT2
3,50 мм 
	Толщина кромки ET
8,34 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500011
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=12,70 мм F=-20,00 мм NIR N-BAF10/N-SF6HT (145205)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-20,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
N-BAF10/N-SF6HT 

	Задний фокус 
-22,50 мм 
	Радиус R1
-12,30 мм 

	Радиус кривизны R2
14,00 мм 
	Радиус кривизны R3
152,80 мм 

	Центральная толщина CT
4,50 мм 
	Центральная толщина CT1
1,50 мм 

	Центральная толщина CT2
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
6,40 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500030
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=12,70 мм F=-25,00 мм NIR N-BAF10/N-SF6HT (145206)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
N-BAF10/N-SF6HT 

	Задний фокус 
-27,70 мм 
	Радиус R1
-13,60 мм 

	Радиус кривизны R2
17,10 мм 
	Радиус кривизны R3
-859,00 мм 

	Центральная толщина CT
4,30 мм 
	Центральная толщина CT1
1,50 мм 

	Центральная толщина CT2
2,80 мм 
	Толщина кромки ET
5,90 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500030
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=12,70 мм F=-30,00 мм NIR N-LAK22/N-SF6HT (145207)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-30,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
N-LAK22/N-SF6HT 

	Задний фокус 
-32,00 мм 
	Радиус R1
-19,30 мм 

	Радиус кривизны R2
18,40 мм 
	Радиус кривизны R3
106,40 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Центральная толщина CT1
1,50 мм 

	Центральная толщина CT2
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
5,30 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500030
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=12,70 мм F=-50,00 мм NIR N-BAF10/N-SF6HT (145208)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
N-BAF10/N-SF6HT 

	Задний фокус 
-52,50 мм 
	Радиус R1
-24,40 мм 

	Радиус кривизны R2
30,40 мм 
	Радиус кривизны R3
-291,10 мм 

	Центральная толщина CT
3,50 мм 
	Центральная толщина CT1
1,50 мм 

	Центральная толщина CT2
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,30 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500030
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=25,40 мм F=-40,00 мм NIR N-BAF10/N-SF6HT (145209)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
N-BAF10/N-SF6HT 

	Задний фокус 
-43,40 мм 
	Радиус R1
-24,43 мм 

	Радиус кривизны R2
27,86 мм 
	Радиус кривизны R3
332,30 мм 

	Центральная толщина CT
6,00 мм 
	Центральная толщина CT1
2,00 мм 

	Центральная толщина CT2
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
9,80 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500019
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=25,40 мм F=-50,00 мм NIR N-BAF10/N-SF6HT (145210)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
N-BAF10/N-SF6HT 

	Задний фокус 
-53,80 мм 
	Радиус R1
-27,05 мм 

	Радиус кривизны R2
33,91 мм 
	Радиус кривизны R3
-1330,50 мм 

	Центральная толщина CT
6,00 мм 
	Центральная толщина CT1
2,00 мм 

	Центральная толщина CT2
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
9,10 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500019
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=25,40 мм F=-75,00 мм NIR N-BAF10/N-SF6HT (145211)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-75,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
N-BAF10/N-SF6HT 

	Задний фокус 
-78,90 мм 
	Радиус R1
-37,14 мм 

	Радиус кривизны R2
46,39 мм 
	Радиус кривизны R3
-494,30 мм 

	Центральная толщина CT
5,80 мм 
	Центральная толщина CT1
2,00 мм 

	Центральная толщина CT2
3,80 мм 
	Толщина кромки ET
7,90 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500019
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=25,40 мм F=-100,00 мм NIR N-BAF10/N-SF6HT (145212)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
N-BAF10/N-SF6HT 

	Задний фокус 
-103,90 мм 
	Радиус R1
-48,80 мм 

	Радиус кривизны R2
59,00 мм 
	Радиус кривизны R3
-580,80 мм 

	Центральная толщина CT
5,40 мм 
	Центральная толщина CT1
2,00 мм 

	Центральная толщина CT2
3,40 мм 
	Толщина кромки ET
6,90 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500019
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=25,00 мм F=-40,00 мм NIR N-BAF10/N-SF11 (145267)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
N-BAF10/N-SF11

	Задний фокус 
-43,60 мм 
	Радиус R1
-27,10 мм 

	Радиус кривизны R2
27,10 мм 
	Радиус кривизны R3
189,20 мм 

	Центральная толщина CT
7,00 мм 
	Центральная толщина CT1
2,00 мм 

	Центральная толщина CT2
5,00 мм 
	Толщина кромки ET
10,60 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500023
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=25,00 мм F=-75,00 мм VIS N-BAK4/SF5 (145268)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-75,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
N-BAK4/SF5

	Задний фокус 
-78,80 мм 
	Радиус R1
-39,00 мм 

	Радиус кривизны R2
39,20 мм 
	Радиус кривизны R3
489,80 мм 

	Центральная толщина CT
6,30 мм 
	Центральная толщина CT1
2,00 мм 

	Центральная толщина CT2
4,30 мм 
	Толщина кромки ET
8,60 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500023
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Неустановленная негативная цементированная ахроматическая линза D=40,00 мм F=-60,00 мм VIS N-BAF10/N-SF10 (145269)
Подходит для различных приложений, таких как флуоресцентная микроскопия, ретрансляция изображений, обнаружение или спектроскопия.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-60,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
N-BAF10/N-SF10

	Задний фокус 
-67,09 мм 
	Радиус R1
-41,29 мм 

	Радиус кривизны R2
30,76 мм 
	Радиус кривизны R3
336,00 мм 

	Центральная толщина CT
13,50 мм 
	Центральная толщина CT1
5,00 мм 

	Центральная толщина CT2
8,50 мм 
	Толщина кромки ET
19,26 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500011
	Расчетная длина волны
-

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3-5 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40-20~60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


