Двойная выпуклая линза D=12,70 мм F=15,00 мм Монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2) (110136)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
12,90 мм 
	Радиус R1
12,10 мм 

	Центральная толщина CT
5,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная выпуклая линза D=12,70 мм F=20,00 мм Монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2) (110137)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
18,40 мм 
	Радиус R1
16,60 мм 

	Центральная толщина CT
4,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная выпуклая линза D=12,70 мм F=40,00 мм Монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2) (110138)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
38,90 мм 
	Радиус R1
34,20 мм 

	Центральная толщина CT
3,20 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная выпуклая линза D=25,40 мм F=25,40 мм Монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2) (110139)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,40 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
21,20 мм 
	Радиус R1
20,20 мм 

	Центральная толщина CT
11,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная выпуклая линза D=25,40 мм F=50,00 мм Монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2) (110140)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
47,90 мм 
	Радиус R1
42,50 мм 

	Центральная толщина CT
5,90 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная выпуклая линза D=25,40 мм F=75,00 мм Монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2) (110141)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
73,40 мм 
	Радиус R1
64,40 мм 

	Центральная толщина CT
4,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная выпуклая линза D=25,40 мм F=100,00 мм Монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2) (110142)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
98,60 мм 
	Радиус R1
86,20 мм 

	Центральная толщина CT
3,90 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная выпуклая линза D=25,40 мм F=200,00 мм Монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2) (110143)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
199,00 мм 
	Радиус R1
173,10 мм 

	Центральная толщина CT
2,90 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная выпуклая линза D=12,70 мм F=15,00 мм IR1 Монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2) (110144)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
12,90 мм 
	Радиус R1
12,10 мм 

	Центральная толщина CT
5,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная выпуклая линза D=12,70 мм F=20,00 мм IR1 Монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2) (110145)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
18,40 мм 
	Радиус R1
16,60 мм 

	Центральная толщина CT
4,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная выпуклая линза D=12,70 мм F=40,00 мм IR1 Монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2) (110146)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
38,90 мм 
	Радиус R1
34,20 мм 

	Центральная толщина CT
3,20 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная выпуклая линза D=25,40 мм F=25,40 мм IR1 Монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2) (110147)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,40 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
21,20 мм 
	Радиус R1
20,20 мм 

	Центральная толщина CT
11,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная выпуклая линза D=25,40 мм F=50,00 мм IR1 Монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2) (110148)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
47,90 мм 
	Радиус R1
42,50 мм 

	Центральная толщина CT
5,90 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная выпуклая линза D=25,40 мм F=75,00 мм IR1 Монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2) (110149)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
73,40 мм 
	Радиус R1
64,40 мм 

	Центральная толщина CT
4,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная выпуклая линза D=25,40 мм F=100,00 мм IR1 Монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2) (110150)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
98,60 мм 
	Радиус R1
86,20 мм 

	Центральная толщина CT
3,90 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная выпуклая линза D=25,40 мм F=200,00 мм IR1 Монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2) (110151)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
199,00 мм 
	Радиус R1
173,10 мм 

	Центральная толщина CT
2,90 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


