Оптический элемент
United Optical Technology (Beijing) Co., Ltd является стандартным поставщиком оптических компонентов в Китае и может предоставить вам различные оптические стекла (такие как K9, BK7, B270 и т.д.), оптические кристаллы (такие как фторид кальция, плавленый кварц, сапфир, селенид цинка, сульфид цинка и др.) материалы линз, светоделителей, призм, окон, фильтров, зеркал, решеток и других оптических компонентов. Оптические компоненты играют роль сходящегося/расходящегося света, разделения луча, уменьшения рассеянного света, отбора света, отражения света и расхождения луча на оптическом пути. Эти оптические компоненты широко используются в образовании и научных исследованиях, лазерной обработке, промышленной автоматизации, науках о жизни, машинном зрении, оптической связи, полупроводниках и других смежных областях или отраслях.
United Optics имеет большой ассортимент стандартных продуктов, которые могут осуществлять точечные поставки оптических компонентов; у нас есть производственные предприятия в Куньмине, Юньнани, Чанчуне, Цзилине, Цзиньчжоу, Ляонине, Чунцине и других местах с высокоточной обработкой и тестированием. Оборудование с прецизионной обработкой. Возможность настройки по запросу может настраивать производство и обработку различных высокоточных оптических компонентов в соответствии с вашими конкретными потребностями и приложениями, а также может предоставлять различные услуги по нанесению оптических покрытий для ваших оптических компонентов.
Линзы.
Линзы можно разделить на плосковыпуклые линзы (PCX), плосковогнутые линзы (PCV), двояковыпуклые линзы (DCX), двояковыпуклые линзы (DCV), менисковые линзы, плосковыпуклые цилиндрические линзы, плосковогнутые цилиндрические линзы, асферические линзы, ахроматические линзы, линзы с двойным склеиванием и т.д. В соответствии с их формой и функцией. Линзы обладают эффектом концентрации света, рассеивания света и формирования луча в оптическом тракте. Плосковыпуклые линзы (PCX) / двояковыпуклые линзы (DCX) отражают свет; плосковогнутые линзы (PCV) / двояковыпуклые линзы (DCV) рассеивают свет; асферические линзы имеют тот же эффект, что и двойные линзы. Склеенные линзы или группы линз в оптическом тракте, которые могут корректировать осевые аберрации, такие как сферические аберрации, хроматические аберрации и т.д.; Ахроматические линзы имеют эффект коррекции хроматических аберраций.
United Optics может предоставить линзы из материалов оптического стекла (таких как K9, BK7, B270 и т.д.) для применения в видимом диапазоне спектра, а также линзы из материалов оптического кристалла (таких как селенид цинка, сульфид цинка, фторид кальция, плавленый кремнезем и т.д.) для ближнего инфракрасного /применение в ультрафиолетовом диапазоне спектра. Изделия с линзами широко используются в оптической визуализации, лазерном обнаружении, оптических коммуникациях, науках о жизни, оптическом освещении и других смежных областях. United Optics имеет на складе большое количество стандартных линз, которые могут поставляться со склада, а также различные оптические линзы, которые также могут быть настроены для вас в соответствии с вашими потребностями применения.
Плосковогнутая линза.
Плоско-вогнутые линзы (Plano Concave Lenses) преобразуют пучок параллельного света в расходящиеся лучи. Расходящиеся лучи фокусируются в обратном направлении в виртуальном фокусе плоско-вогнутой линзы. Фокусное расстояние отрицательное. Одна сторона плоская, а другая плоская. вогнутый. Плоско-вогнутые линзы рассеивают коллимированный пучок света от виртуальной точки фокусировки и обычно используются в расширителях луча галилеева типа. При использовании вогнутая сторона обращена в направлении падающего света, а плоская сторона обращена к обрабатываемой фокальной плоскости. Плоско-вогнутые линзы имеют отрицательное фокусное расстояние и отрицательную сферическую аберрацию, которые можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе.
Компания Lianguang Keping предлагает плосковогнутые линзы без просветляющего покрытия и с просветляющим покрытием, которые подходят для различных областей применения в различных диапазонах длин волн. Варианты покрытия AR включают UV, VIS, NIR и SWIR. Покрытие плосковогнутой линзы United Optics представляет собой двустороннее просветляющее покрытие, которое позволяет значительно уменьшить отражение на поверхности элемента и увеличить его коэффициент пропускания. United Optics предлагает плосковогнутые линзы с различными материалами: подложки из оптического стекла K9 подходят для применений в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, подложки из германия, кремния, селенида цинка и фторида кальция подходят для инфракрасных применений, а плавленый кварц подходит для УФ приложений.
Плоско-вогнутые линзы из плавленого кварца УФ.
Плосковогнутые УФ-линзы из плавленого кварца (PCV) представляют собой плосковыпуклые линзы на основе плавленого кварца.

УФ-стекло из плавленого кварца имеет более широкий спектральный диапазон (185 нм-2,1 мкм), чем оптическое стекло К9, и обладает отличным коэффициентом пропускания в ультрафиолетовом диапазоне, с более низким показателем преломления, лучшей однородностью и меньшим коэффициентом теплового расширения. В то же время оно имеет более высокая химическая стойкость и низкая флуоресценция и т.д., и могут быть использованы для изготовления различных оптических компонентов. Плоско-вогнутые линзы рассеивают свет и имеют отрицательное фокусное расстояние, одна сторона плоская, а другая вогнутая, часто используются для расширения луча, проекции и для увеличения фокусного расстояния оптических систем.

United Optics UV Feled Silica Plano-Concave Lens предлагает стандартные точечные продукты различных размеров и фокусных расстояний, предлагает продукты с покрытием и без покрытия, а также предлагает антиотражающие покрытия, которые можно использовать в УФ-диапазоне (УФ 250–400 нм) для удовлетворения ваших потребностей. в различных сценариях Различные приложения в диапазоне. United Optics также может изготовить линзы с другими характеристиками в соответствии с вашими потребностями.
Материал: УФ плавленый кремнезем 
Ошибка диаметра: +0,0/-0,1 мм 
Тип поверхности: λ/4@632,8 нм
Ошибка центрирования объектива: 3 угловых минуты 
Обратная сторона: 0,2 ммX45° 
Расчетная длина волны: 587,6 нм
Ошибка толщины центра: ±0,2 мм 
Эффективная ошибка фокусировки: ±2% 
Чистота поверхности: 20/10~40/20 
Покрытие: см. список 
Плоско-вогнутая линза D=4,00 мм F=-6,30 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120240)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-6,30 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-7,33 мм 
	Радиус R1
-2,89 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,30 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035
	Расчетная длина волны

587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=4,00 мм F=-10,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120241)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-10,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-11,06 мм 
	Радиус R1
-4,58 мм 

	Центральная толщина CT
1,55 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=4,00 мм F=-15,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120242)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-15,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-16,17 мм 
	Радиус R1
-6,88 мм 

	Центральная толщина CT
1,71 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=4,00 мм F=-20,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120243)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-21,22 мм 
	Радиус R1
-9,17 мм 

	Центральная толщина CT
1,78 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-10,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120244)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-10,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-10,69 мм 
	Радиус R1
-4,58 мм 

	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,25 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-12,50 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120245)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-12,50 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-13,53 мм 
	Радиус R1
-5,73 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,44 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-15,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120246)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-15,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-16,03 мм 
	Радиус R1
-6,88 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,26 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-20,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120247)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-21,03 мм 
	Радиус R1
-9,17 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,06 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-25,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120248)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-26,03 мм 
	Радиус R1
-11,46 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,94 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-40,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120249)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-41,37 мм 
	Радиус R1
-18,34 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,27 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-50,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120250)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-51,37 мм 
	Радиус R1
-22,92 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,22 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-12,50 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120251)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-12,50 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-13,53 мм 
	Радиус R1
-5,73 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,43 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-15,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120252)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-15,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-16,03 мм 
	Радиус R1
-6,88 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,65 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-20,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120253)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-21,03 мм 
	Радиус R1
-9,17 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,98 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-25,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120254)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-26,03 мм 
	Радиус R1
-11,46 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,64 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-40,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120255)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-41,03 мм 
	Радиус R1
-18,34 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,19 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-50,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120256)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-51,03 мм 
	Радиус R1
-22,92 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,05 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=12,70 мм F=-20,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120257)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-21,03 мм 
	Радиус R1
-9,17 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,05 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500030
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=12,70 мм F=-25,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120258)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-26,03 мм 
	Радиус R1
-11,46 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,42 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=12,70 мм F=-30,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120259)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-30,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-31,03 мм 
	Радиус R1
-13,75 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,05 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=12,70 мм F=-40,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120260)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-41,03 мм 
	Радиус R1
-18,34 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,63 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=12,70 мм F=-50,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120261)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-51,03 мм 
	Радиус R1
-22,92 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,40 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=12,70 мм F=-100,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120262)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-101,03 мм 
	Радиус R1
-45,85 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
2,14 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=25,40 мм F=-35,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120263)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-35,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-36,37 мм 
	Радиус R1
-16,05 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
8,24 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=25,40 мм F=-40,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120264)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-41,03 мм 
	Радиус R1
-18,34 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
6,61 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=25,40 мм F=-50,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120265)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-51,37 мм 
	Радиус R1
-22,92 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
5,84 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=25,40 мм F=-75,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120266)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-75,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-76,37 мм 
	Радиус R1
-34,39 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,43 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=25,40 мм F=-100,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120267)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-101,37 мм 
	Радиус R1
-45,85 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,79 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=25,40 мм F=-150,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120268)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-150,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-151,37 мм 
	Радиус R1
-68,77 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,18 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=25,40 мм F=-175,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120269)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-175,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-176,37 мм 
	Радиус R1
-80,23 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,01 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=25,40 мм F=-200,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120270)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-200,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-201,38 мм 
	Радиус R1
-91,70 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,88 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=25,40 мм F=-250,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120271)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-250,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-251,37 мм 
	Радиус R1
-114,62 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,77 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=25,40 мм F=-400,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия (120272)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-400,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-401,37 мм 
	Радиус R1
-183,39 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,44 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=4,00 мм F=-6,30 мм УФ-плавленый кварц  (120273)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-6,30 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-7,33 мм 
	Радиус R1
-2,89 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,30 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=4,00 мм F=-10,00 мм УФ-плавленый кварц  (120274)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-10,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-11,06 мм 
	Радиус R1
-4,58 мм 

	Центральная толщина CT
1,55 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=4,00 мм F=-15,00 мм УФ-плавленый кварц  (120275)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-15,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-16,17 мм 
	Радиус R1
-6,88 мм 

	Центральная толщина CT
1,71 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=4,00 мм F=-20,00 мм УФ-плавленый кварц  (120276)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-20,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-21,22 мм 
	Радиус R1
-9,17 мм 

	Центральная толщина CT
1,78 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-10,00 мм УФ-плавленый кварц  (120277)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-10,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-10,69 мм 
	Радиус R1
-4,58 мм 

	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,25 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-12,50 мм УФ-плавленый кварц  (120278)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-12,50 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-13,53 мм 
	Радиус R1
-5,73 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,44 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-15,00 мм УФ-плавленый кварц  (120279)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-15,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-16,03 мм 
	Радиус R1
-6,88 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,26 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-20,00 мм УФ-плавленый кварц  (120280)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-20,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-21,03 мм 
	Радиус R1
-9,17 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,06 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-25,00 мм УФ-плавленый кварц  (120281)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-26,03 мм 
	Радиус R1
-11,46 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,94 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-40,00 мм УФ-плавленый кварц  (120282)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-41,37 мм 
	Радиус R1
-18,34 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,27 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-50,00 мм УФ-плавленый кварц  (120283)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-51,37 мм 
	Радиус R1
-22,92 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,22 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-12,50 мм УФ-плавленый кварц  (120284)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-12,50 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-13,53 мм 
	Радиус R1
-5,73мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,43 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-15,00 мм УФ-плавленый кварц  (120285)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-15,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-16,03 мм 
	Радиус R1
-6,88 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,65 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-20,00 мм УФ-плавленый кварц  (120286)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-20,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-21,03 мм 
	Радиус R1
-9,17 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,98 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-25,00 мм УФ-плавленый кварц  (120287)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-26,03 мм 
	Радиус R1
-11,46 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,64 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-40,00 мм УФ-плавленый кварц  (120288)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-41,03 мм 
	Радиус R1
-18,34 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,19 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-50,00 мм УФ-плавленый кварц  (120289)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-51,03 мм 
	Радиус R1
-22,92 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,05 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=12,70 мм F=-20,00 мм УФ-плавленый кварц  (120290)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-20,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-21,03 мм 
	Радиус R1
-9,17 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,05 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=12,70 мм F=-25,00 мм УФ-плавленый кварц  (120291)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-26,03 мм 
	Радиус R1
-11,46 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,42 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=12,70 мм F=-30,00 мм УФ-плавленый кварц  (120292)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-30,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-31,03 мм 
	Радиус R1
-13,75 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,05 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=12,70 мм F=-40,00 мм УФ-плавленый кварц  (120293)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-41,03 мм 
	Радиус R1
-18,34 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,63 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=12,70 мм F=-50,00 мм УФ-плавленый кварц  (120294)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-51,03 мм 
	Радиус R1
-22,29 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,40 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=12,70 мм F=-100,00 мм УФ-плавленый кварц  (120295)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-101,03 мм 
	Радиус R1
-45,85 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
2,14 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=25,40 мм F=-35,00 мм УФ-плавленый кварц  (120296)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-35,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-36,37 мм 
	Радиус R1
-16,05 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
8,24 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=25,40 мм F=-40,00 мм УФ-плавленый кварц  (120297)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-41,03 мм 
	Радиус R1
-18,34 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
6,61 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=25,40 мм F=-50,00 мм УФ-плавленый кварц  (120298)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-51,37 мм 
	Радиус R1
-22,92 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
5,84 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=25,40 мм F=-75,00 мм УФ-плавленый кварц  (120299)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-75,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-76,37 мм 
	Радиус R1
-34,39 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,43 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=25,40 мм F=-100,00 мм УФ-плавленый кварц  (120300)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-101,37 мм 
	Радиус R1
-45,85 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,79 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=25,40 мм F=-150,00 мм УФ-плавленый кварц  (120301)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-150,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-151,37 мм 
	Радиус R1
-68,77 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,18 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=25,40 мм F=-175,00 мм УФ-плавленый кварц  (120302)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-175,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-176,37 мм 
	Радиус R1
-80,23 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,01 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=25,40 мм F=-200,00 мм УФ-плавленый кварц  (120303)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-200,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-201,38 мм 
	Радиус R1
-91,70 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,88 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=25,40 мм F=-250,00 мм УФ-плавленый кварц  (120304)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-250,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-251,37 мм 
	Радиус R1
-114,62мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,77 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плоско-вогнутая линза D=25,40 мм F=-400,00 мм УФ-плавленый кварц  (120305)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-400,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-401,37 мм 
	Радиус R1
-183,39 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,44 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
 3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


	Модель
	Стоимость, доллары США

	120240
	68,00

	120241
	68,00

	120242
	68,00

	120243
	62,00

	120244
	68,00

	120245
	62,00

	120246
	68,00

	120247
	62,00

	120248
	62,00

	120249
	62,00

	120250
	62,00

	120251
	68,00

	120252
	62,00

	120253
	62,00

	120254
	62,00

	120255
	62,00

	120256
	62,00

	120257
	62,00

	120258
	62,00

	120259
	62,00

	120260
	62,00

	120261
	62,00

	120262
	62,00

	120263
	85,00

	120264
	79,00

	120265
	79,00

	120266
	79,00

	120267
	79,00

	120268
	79,00

	120269
	79,00

	120270
	79,00

	120271
	79,00

	120272
	79,00

	120273
	82,00

	120274
	82,00

	120275
	82,00

	120276
	77,00

	120277
	82,00

	120278
	77,00

	120279
	82,00

	120280
	77,00

	120281
	77,00

	120282
	77,00

	120283
	77,00

	120284
	82,00

	120285
	77,00

	120286
	77,00

	120287
	77,00

	120288
	77,00

	120289
	77,00

	120290
	77,00

	120291
	77,00

	120292
	77,00

	120293
	77,00

	120294
	77,00

	120295
	77,00

	120296
	108,00

	120297
	102,00

	120298
	102,00

	120299
	102,00

	120300
	102,00

	120301
	102,00

	120302
	102,00

	120303
	102,00

	120304
	102,00

	120305
	102,00


Производство: LBTEK, Китай
Срок поставки: 60 календарных дней
Картинка:
https://www.gu-optics.com/img/List_img/Optical-Components/PCV-Lenses-UV-1.png

 HYPERLINK ""

https://www.gu-optics.com/img/Optical-Components/Lenses/PCV-Lenses-UV-2.jpg

 HYPERLINK ""

https://www.gu-optics.com/File/Optical/Lenses/%E5%B9%B3%E5%87%B9%E9%80%8F%E9%95%9C.mp4

 HYPERLINK ""

https://www.gu-optics.com/img/Optical-Components/Lenses/PCV-Lenses-GL.jpg
Спектральная кривая:
https://www.gu-optics.com/img/Optical-Components/Lenses/QX-VIS.jpg

 HYPERLINK ""

https://www.gu-optics.com/img/Optical-Components/Lenses/QX-NIR.jpg

 HYPERLINK ""

https://www.gu-optics.com/img/Optical-Components/Lenses/QX-SWIR.jpg

 HYPERLINK ""

https://www.gu-optics.com/img/Optical-Components/Lenses/QX-UV.jpg

 HYPERLINK ""

https://www.gu-optics.com/img/Optical-Components/Lenses/QX-IR1-CaF2.jpg

 HYPERLINK ""

https://www.gu-optics.com/img/Optical-Components/Lenses/QX-IR1-Si.jpg

 HYPERLINK ""

https://www.gu-optics.com/img/Optical-Components/Lenses/QX-IR2.jpg
Место размещения: https://phoptics.ru/component/jshopping/category/view/11  
