Плосковыпуклая линза D=3,00 мм F=4,50 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100000)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
4,50 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
3,39 мм 
	Радиус R1
2,33 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,15 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=3,00 мм F=10,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100001)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 


	Задний фокус 
8,88 мм 
	Радиус R1
5,17 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,48 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=4,00 мм F=5,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100002)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
5,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
3,78 мм 
	Радиус R1
2,58 мм 

	Центральная толщина CT
1,90 мм 
	Толщина кромки ET
0,95 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=4,00 мм F=6,30 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100003)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
6,30 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
5,18 мм 
	Радиус R1
3,25 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,01 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=4,00 мм F=10,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100004)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
8,88 мм 
	Радиус R1
5,17 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,30 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=5,00 мм F=8,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100005)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
5,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
8,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
7,01 мм 
	Радиус R1
4,13 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
0,66 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=8,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100006)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
8,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
6,28 мм 
	Радиус R1
4,13 мм 

	Центральная толщина CT
2,60 мм 
	Толщина кромки ET
1,14 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=10,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100007)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
8,30 мм 
	Радиус R1
5,17 мм 

	Центральная толщина CT
2,60 мм 
	Толщина кромки ET
1,53 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=12,50 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100008)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
12,50 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
10,98 мм 
	Радиус R1
6,46 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
1,48 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=16,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100009)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
16,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
14,62 мм 
	Радиус R1
8,26 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
1,48 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=20,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100010)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
18,74 мм 
	Радиус R1
10,36 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=25,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100011)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
23,75 мм 
	Радиус R1
12,91 мм 

	Центральная толщина CT
1,90 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=40,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100012)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
38,87 мм 
	Радиус R1
20,65 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,46 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=63,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100013)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
61,82 мм 
	Радиус R1
32,50 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,55 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=12,50 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100014)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
12,50 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
 9,93 мм 
	Радиус R1
6,46 мм 

	Центральная толщина CT
3,90 мм 
	Толщина кромки ET
1,53 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=16,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100015)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
16,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
 13,89 мм 
	Радиус R1
8,26 мм 

	Центральная толщина CT
3,20 мм 
	Толщина кромки ET
1,52 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=20,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100016)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
 18,22 мм 
	Радиус R1
10,36 мм 

	Центральная толщина CT
2,80 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=25,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100017)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
 23,35 мм 
	Радиус R1
12,91 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,49 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=31,50 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100018)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
31,50 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
 29,99 мм 
	Радиус R1
16,27 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=40,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100019)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
 38,61 мм 
	Радиус R1
20,65 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
1,49 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=50,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100020)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
 48,72 мм 
	Радиус R1
25,84 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=63,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100021)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
 61,69 мм 
	Радиус R1
32,50 мм 

	Центральная толщина CT
1,90 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=100,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100022)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
 98,89 мм 
	Радиус R1
51,64 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,46 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=12,00 мм F=20,30 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100023)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,30 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
 18,34 мм 
	Радиус R1
10,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,12 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=15,00 мм F=60,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100024)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
15,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
60,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
 58,51 мм 
	Радиус R1
31,02 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
1,38 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=20,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100025)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
 16,90 мм 
	Радиус R1
10,36 мм 

	Центральная толщина CT
4,80 мм 
	Толщина кромки ET
1,02 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=25,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100026)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
 22,36 мм 
	Радиус R1
12,91 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,22 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=31,50 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100027)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
31,50 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
 29,13 мм 
	Радиус R1
16,27 мм 

	Центральная толщина CT
3,60 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=40,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100028)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
 37,95 мм 
	Радиус R1
20,65 мм 

	Центральная толщина CT
3,10 мм 
	Толщина кромки ET
1,49 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=50,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100029)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
 48,20 мм 
	Радиус R1
25,84 мм 

	Центральная толщина CT
2,80 мм 
	Толщина кромки ET
1,53 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=63,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100030)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
 61,29 мм 
	Радиус R1
32,50 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=80,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100031)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
80,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
 78,47 мм 
	Радиус R1
41,30 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
1,52 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=100,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100032)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
 98,62 мм 
	Радиус R1
51,64 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
1,48 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=160,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100033)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
160,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
 158,75 мм 
	Радиус R1
82,62 мм 

	Центральная толщина CT
1,90 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=20,00 мм F=30,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100034)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
20,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
30,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
27,03 мм 
	Радиус R1
15,50 мм 

	Центральная толщина CT
4,50 мм 
	Толщина кромки ET
0,84 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=20,00 мм F=30,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100035)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
20,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
30,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
27,03 мм 
	Радиус R1
15,50 мм 

	Центральная толщина CT
4,50 мм 
	Толщина кромки ET
0,84 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=25,40 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100036)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,40 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
18,03 мм 
	Радиус R1
13,11 мм 

	Центральная толщина CT
11,16 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=26,70 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100037)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
26,70 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
20,44 мм 
	Радиус R1
13,80 мм 

	Центральная толщина CT
9,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,55 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=31,50 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100038)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
31,50 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
26,33 мм 
	Радиус R1
16,27 мм 

	Центральная толщина CT
7,86 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=40,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100039)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
35,89 мм 
	Радиус R1
20,65 мм 

	Центральная толщина CT
6,21 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=50,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100040)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
46,10 мм 
	Радиус R1
25,84 мм 

	Центральная толщина CT
4,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,47 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=63,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100041)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
59,47 мм 
	Радиус R1
32,50 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=76,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100042)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
76,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
73,63 мм 
	Радиус R1
39,28 мм 

	Центральная толщина CT
3,60 мм 
	Толщина кромки ET
1,56 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=80,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100043)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
80,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
77,39 мм 
	Радиус R1
41,30 мм 

	Центральная толщина CT
3,94 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=100,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100044)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
97,67 мм 
	Радиус R1
51,64 мм 

	Центральная толщина CT
3,54 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=125,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100045)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
125,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
122,88 мм 
	Радиус R1
64,55 мм 

	Центральная толщина CT
3,22 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=160,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100046)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
160,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
158,06 мм 
	Радиус R1
82,62 мм 

	Центральная толщина CT
2,95 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=200,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100047)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
198,19 мм 
	Радиус R1
103,28 мм 

	Центральная толщина CT
2,76 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=250,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100048)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
248,57 мм 
	Радиус R1
129,24 мм 

	Центральная толщина CT
2,61 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=315,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100049)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
315,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
313,68 мм 
	Радиус R1
162,79 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
 1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=400,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100050)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
400,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
397,56 мм 
	Радиус R1
206,10 мм 

	Центральная толщина CT
2,38 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=500,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100051)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
498,47 мм 
	Радиус R1
258,18 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=630,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100052)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
630,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
628,82 мм 
	Радиус R1
325,58 мм 

	Центральная толщина CT
1,78 мм 
	Толщина кромки ET
1,54 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=800,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100053)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
800,00 мм 


	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
798,88 мм 
	Радиус R1
413,44 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=1000,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100054)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
998,83 мм 
	Радиус R1
516,50 мм 

	Центральная толщина CT
2,15 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=50,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100055)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
42,14 мм 
	Радиус R1
25,84 мм 

	Центральная толщина CT
11,98 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=63,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100056)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
56,75 мм 
	Радиус R1
32,50 мм 

	Центральная толщина CT
9,38 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=80,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100057)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
80,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
74,93 мм 
	Радиус R1
41,30 мм 

	Центральная толщина CT
7,67 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=100,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100058)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
95,70 мм 
	Радиус R1
51,64 мм 

	Центральная толщина CT
6,53 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=125,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100059)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
125,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
121,26 мм 
	Радиус R1
64,55 мм 

	Центральная толщина CT
5,68 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 


	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=160,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100060)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
160,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
156,73 мм 
	Радиус R1
82,62 мм 

	Центральная толщина CT
4,96 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=200,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100061)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
197,07 мм 
	Радиус R1
103,28 мм 

	Центральная толщина CT
4,45 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=250,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100062)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
247,61 мм 
	Радиус R1
129,24 мм 

	Центральная толщина CT
4,06 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=500,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100063)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
497,83 мм 
	Радиус R1
258,18 мм 

	Центральная толщина CT
3,28 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=45,00 мм F=100,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100064)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
45,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
96,40 мм 
	Радиус R1
51,90 мм 

	Центральная толщина CT
6,10 мм 
	Толщина кромки ET
0,97 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=45,00 мм F=120,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100065)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
45,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
120,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
116,00 мм 
	Радиус R1
62,20 мм 

	Центральная толщина CT
6,10 мм 
	Толщина кромки ET
1,89 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=50,00 мм F=63,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100066)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
53,22 мм 
	Радиус R1
32,50 мм 

	Центральная толщина CT
14,73 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=50,00 мм F=80,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100067)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
80,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
72,45 мм 
	Радиус R1
41,30 мм 

	Центральная толщина CT
11,43 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=50,00 мм F=100,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100068)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
93,77 мм 
	Радиус R1
51,64 мм 

	Центральная толщина CT
9,45 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=50,00 мм F=160,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100069)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
160,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
155,47 мм 
	Радиус R1
82,62 мм 

	Центральная толщина CT
6,87 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=50,00 мм F=250,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100070)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
246,70 мм 
	Радиус R1
129,24 мм 

	Центральная толщина CT
5,44 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=50,00 мм F=500,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100071)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
497,21 мм 
	Радиус R1
258,18 мм 

	Центральная толщина CT
4,21 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=63,00 мм F=100,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100072)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
90,96 мм 
	Радиус R1
51,64 мм 

	Центральная толщина CT
13,72 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=63,00 мм F=125,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100073)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
125,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
117,62 мм 
	Радиус R1
64,55 мм 

	Центральная толщина CT
11,21 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=63,00 мм F=160,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100074)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
160,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
153,91 мм 
	Радиус R1
82,62 мм 

	Центральная толщина CT
9,24 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=63,00 мм F=250,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100075)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
245,74 мм 
	Радиус R1
129,24 мм 

	Центральная толщина CT
6,90 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=63,00 мм F=500,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100076)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
496,74 мм 
	Радиус R1
258,18 мм 

	Центральная толщина CT
3,93 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=63,00 мм F=1000,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100077)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
997,64 мм 
	Радиус R1
516,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,96 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=80,00 мм F=150,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100078)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
80,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
140,69 мм 
	Радиус R1
77,52 мм 

	Центральная толщина CT
14,12 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=80,00 мм F=300,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100079)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
80,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
294,56 мм 
	Радиус R1
155,04 мм 

	Центральная толщина CT
8,25 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=80,00 мм F=500,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100080)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
80,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
495,54 мм 
	Радиус R1
258,18 мм 

	Центральная толщина CT
6,12 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=80,00 мм F=1000,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100081)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
80,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
996,02 мм 
	Радиус R1
516,82 мм 

	Центральная толщина CT
4,60 мм 
	Толщина кромки ET
3,05 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=80,00 мм F=2000,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100082)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
80,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
2000,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
1997,52 мм 
	Радиус R1
1033,65 мм 

	Центральная толщина CT
3,76 мм 
	Толщина кромки ET
2,99 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=100,00 мм F=160,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100083)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
100,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
160,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
146,25 мм 
	Радиус R1
82,62 мм 

	Центральная толщина CT
20,85 мм 
	Толщина кромки ET
4,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=100,00 мм F=250,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100084)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
100,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
241,37 мм 
	Радиус R1
129,24 мм 

	Центральная толщина CT
14,05 мм 
	Толщина кромки ET
4,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=100,00 мм F=500,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9 (100085)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
100,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
494,13 мм 
	Радиус R1
258,18 мм 

	Центральная толщина CT
8,89 мм 
	Толщина кромки ET
4,00 мм 


	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=3,00 мм F=4,50 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100086)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
4,50 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
3,39 мм 
	Радиус R1
2,33 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,15 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=3,00 мм F=10,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100087)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
8,88 мм 
	Радиус R1
5,17 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,48 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=4,00 мм F=5,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100088)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
5,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
3,78 мм 
	Радиус R1
2,58 мм 

	Центральная толщина CT
1,90 мм 
	Толщина кромки ET
0,95 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=4,00 мм F=6,30 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100089)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
6,30 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
5,18 мм 
	Радиус R1
3,25 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,01 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=4,00 мм F=10,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100090)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
8,88 мм 
	Радиус R1
5,17 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,30 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=5,00 мм F=8,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100091)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
5,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
8,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
7,01 мм 
	Радиус R1
4,13 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
0,66 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=8,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100092)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
8,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
6,28 мм 
	Радиус R1
4,13 мм 

	Центральная толщина CT
2,60 мм 
	Толщина кромки ET
1,14 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=10,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100093)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
8,30 мм 
	Радиус R1
5,17 мм 

	Центральная толщина CT
2,60 мм 
	Толщина кромки ET
1,53 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=12,50 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100094)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
12,50 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
10,98 мм 
	Радиус R1
6,46 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
1,48 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=16,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100095)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
16,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
14,62 мм 
	Радиус R1
8,26 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
1,48 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=20,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100096)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
18,74 мм 
	Радиус R1
10,36 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=25,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100097)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
23,75 мм 
	Радиус R1
12,91 мм 

	Центральная толщина CT
1,90 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=40,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100098)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
38,87 мм 
	Радиус R1
20,65 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,46 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=63,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100099)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
61,82мм 
	Радиус R1
32,50 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,55 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=12,50 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100100)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
12,50 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
9,93 мм 
	Радиус R1
6,46 мм 

	Центральная толщина CT
3,90 мм 
	Толщина кромки ET
1,53 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=16,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100101)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
16,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
13,89 мм 
	Радиус R1
8,26 мм 

	Центральная толщина CT
3,20 мм 
	Толщина кромки ET
1,52 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=20,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100102)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
18,22 мм 
	Радиус R1
10,36 мм 

	Центральная толщина CT
2,80 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=25,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100103)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
23,35 мм 
	Радиус R1
12,91 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,49 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=31,50 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100104)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
31,50 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
29,99 мм 
	Радиус R1
16,27 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=40,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100105)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
38,61 мм 
	Радиус R1
20,65 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
1,49 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=50,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100106)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
48,72 мм 
	Радиус R1
25,84 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=63,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100107)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
61,69 мм 
	Радиус R1
32,50 мм 

	Центральная толщина CT
1,90 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=100,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100108)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
98,89 мм 
	Радиус R1
51,64 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,46 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=12,00 мм F=20,30 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100109)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,30 мм 


	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
18,34 мм 
	Радиус R1
10,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,12 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=15,00 мм F=60,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100110)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
15,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
60,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
58,51 мм 
	Радиус R1
31,02 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
1,38 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=20,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100111)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
16,90 мм 
	Радиус R1
10,36 мм 

	Центральная толщина CT
4,80 мм 
	Толщина кромки ET
1,02 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=25,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100112)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
22,36 мм 
	Радиус R1
12,91 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,22 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=31,50 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100113)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
31,50 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
29,13мм 
	Радиус R1
16,27 мм 

	Центральная толщина CT
3,60 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=40,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100114)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
37,95 мм 
	Радиус R1
20,65 мм 

	Центральная толщина CT
3,10 мм 
	Толщина кромки ET
1,49 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=50,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100115)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
48,20 мм 
	Радиус R1
25,84 мм 

	Центральная толщина CT
2,80 мм 
	Толщина кромки ET
1,53 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=63,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100116)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
61,29 мм 
	Радиус R1
32,50 мм 


	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=80,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100117)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
80,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
78,47 мм 
	Радиус R1
41,30 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
1,52 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=100,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100118)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
98,62 мм 
	Радиус R1
51,64 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
1,48 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=160,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100119)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
160,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
158,75 мм 
	Радиус R1
82,62 мм 

	Центральная толщина CT
1,90 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=20,00 мм F=30,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100120)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
20,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
30,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
27,03 мм 
	Радиус R1
15,50 мм 

	Центральная толщина CT
4,50 мм 
	Толщина кромки ET
0,84 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 


	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=20,00 мм F=50,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100121)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
20,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
47,23 мм 
	Радиус R1
25,84 мм 

	Центральная толщина CT
4,20 мм 
	Толщина кромки ET
2,19 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=25,40 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100122)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,40 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
18,03 мм 
	Радиус R1
13,11 мм 

	Центральная толщина CT
11,16 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=26,70 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100123)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
26,70 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
20,44 мм 
	Радиус R1
13,80 мм 

	Центральная толщина CT
9,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,55 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=31,50 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100124)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
31,50 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
26,33 мм 
	Радиус R1
16,27 мм 

	Центральная толщина CT
7,86 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=40,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100125)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
35,89 мм 
	Радиус R1
20,65 мм 

	Центральная толщина CT
6,21 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=50,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100126)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
46,10 мм 
	Радиус R1
25,84 мм 

	Центральная толщина CT
4,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,47 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=63,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100127)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
59,47 мм 
	Радиус R1
32,50 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=76,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100128)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
76,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
73,63 мм 
	Радиус R1
39,28 мм 

	Центральная толщина CT
3,60 мм 
	Толщина кромки ET
1,56 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=80,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100129)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
80,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
77,39 мм 
	Радиус R1
41,30 мм 

	Центральная толщина CT
3,94 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=100,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100130)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
97,67 мм 
	Радиус R1
51,64 мм 

	Центральная толщина CT
3,54 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=125,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100131)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
125,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
122,88 мм 
	Радиус R1
64,55 мм 

	Центральная толщина CT
3,22 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=160,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100132)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
160,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
158,06 мм 
	Радиус R1
82,62 мм 

	Центральная толщина CT
2,95 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=200,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100133)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
198,19 мм 
	Радиус R1
103,28 мм 

	Центральная толщина CT
2,76 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=250,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100134)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
248,57 мм 
	Радиус R1
129,24 мм 

	Центральная толщина CT
2,61 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=315,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100135)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
315,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
313,68 мм 
	Радиус R1
162,79 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=400,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100136)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
400,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
397,56 мм 
	Радиус R1
206,10 мм 

	Центральная толщина CT
2,38 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=500,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100137)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
498,47 мм 
	Радиус R1
258,18 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=630,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100138)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
630,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
628,82 мм 
	Радиус R1
325,58 мм 

	Центральная толщина CT
1,78 мм 
	Толщина кромки ET
1,54 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=800,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100139)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
800,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
798,88 мм 
	Радиус R1
413,44 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=1000,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100140)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
998,83 мм 
	Радиус R1
516,50 мм 

	Центральная толщина CT
2,15 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=1000,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100140)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
998,83 мм 
	Радиус R1
516,50 мм 

	Центральная толщина CT
2,15 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=50,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100141)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
42,14 мм 
	Радиус R1
25,84 мм 

	Центральная толщина CT
11,98 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=63,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100142)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
56,75 мм 
	Радиус R1
32,50 мм 

	Центральная толщина CT
9,38 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=80,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100143)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
80,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
74,93 мм 
	Радиус R1
41,30 мм 

	Центральная толщина CT
7,67 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=100,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100144)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
95,70 мм 
	Радиус R1
51,64 мм 

	Центральная толщина CT
6,53 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=125,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100145)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
125,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
121,26 мм 
	Радиус R1
64,55 мм 

	Центральная толщина CT
5,68 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=160,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100146)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
160,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
156,73 мм 
	Радиус R1
82,62 мм 

	Центральная толщина CT
4,96 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=200,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100147)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
197,07 мм 
	Радиус R1
103,28 мм 

	Центральная толщина CT
4,45 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=250,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100148)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
247,61 мм 
	Радиус R1
129,24 мм 

	Центральная толщина CT
4,06 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=500,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100149)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
497,83 мм 
	Радиус R1
258,18 мм 

	Центральная толщина CT
3,28 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=45,00 мм F=100,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100150)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
45,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
96,40 мм 
	Радиус R1
51,90 мм 

	Центральная толщина CT
6,10 мм 
	Толщина кромки ET
0,97 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=45,00 мм F=120,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100151)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
45,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
120,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
116,00 мм 
	Радиус R1
62,20 мм 

	Центральная толщина CT
6,10 мм 
	Толщина кромки ET
1,89 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=50,00 мм F=63,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100152)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
53,22 мм 
	Радиус R1
32,50 мм 

	Центральная толщина CT
14,73 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=50,00 мм F=80,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100153)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
80,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
72,45 мм 
	Радиус R1
41,30 мм 

	Центральная толщина CT
11,43 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=50,00 мм F=100,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100154)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
93,77 мм 
	Радиус R1
51,64 мм 

	Центральная толщина CT
9,45 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=50,00 мм F=160,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100155)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
160,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
155,47 мм 
	Радиус R1
82,62 мм 

	Центральная толщина CT
6,87 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=50,00 мм F=250,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100156)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
246,70 мм 
	Радиус R1
129,24 мм 

	Центральная толщина CT
5,44 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=50,00 мм F=500,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100157)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
497,21 мм 
	Радиус R1
258,18 мм 

	Центральная толщина CT
4,21 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=63,00 мм F=100,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100158)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
90,96 мм 
	Радиус R1
51,64 мм 

	Центральная толщина CT
13,72 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=63,00 мм F=125,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100159)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
125,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
117,62 мм 
	Радиус R1
64,55 мм 

	Центральная толщина CT
11,21 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=63,00 мм F=160,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100160)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
160,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
153,91 мм 
	Радиус R1
82,62 мм 

	Центральная толщина CT
9,24 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=63,00 мм F=250,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100161)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
245,74 мм 
	Радиус R1
129,24 мм 

	Центральная толщина CT
6,90 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=63,00 мм F=500,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100162)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
496,74 мм 
	Радиус R1
258,18 мм 

	Центральная толщина CT
3,93 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=63,00 мм F=1000,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100163)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
997,64 мм 
	Радиус R1
516,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,96 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=80,00 мм F=150,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100164)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
80,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
140,69 мм 
	Радиус R1
77,52 мм 

	Центральная толщина CT
14,12 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=80,00 мм F=300,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100165)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
80,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
294,56 мм 
	Радиус R1
155,04 мм 

	Центральная толщина CT
8,25 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=80,00 мм F=500,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100166)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
80,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
495,54 мм 
	Радиус R1
258,18 мм 

	Центральная толщина CT
6,12 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=80,00 мм F=1000,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100167)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
80,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
996,02 мм 
	Радиус R1
516,82 мм 

	Центральная толщина CT
4,60 мм 
	Толщина кромки ET
3,05 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=80,00 мм F=2000,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100168)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
80,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
2000,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
1997,52 мм 
	Радиус R1
1033,65 мм 

	Центральная толщина CT
3,76 мм 
	Толщина кромки ET
2,99 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=100,00 мм F=160,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100169)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
100,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
160,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
146,25 мм 
	Радиус R1
82,62 мм 

	Центральная толщина CT
20,85 мм 
	Толщина кромки ET
4,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=100,00 мм F=250,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100170)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
100,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
241,37 мм 
	Радиус R1
129,24 мм 

	Центральная толщина CT
14,05 мм 
	Толщина кромки ET
4,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=100,00 мм F=500,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100171)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
100,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
494,13 мм 
	Радиус R1
258,18 мм 

	Центральная толщина CT
8,89 мм 
	Толщина кромки ET
4,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=3,00 мм F=4,50 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100172)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
4,50 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
3,39 мм 
	Радиус R1
2,33 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,15 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=3,00 мм F=10,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100173)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
8,88 мм 
	Радиус R1
5,17 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,48 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=4,00 мм F=5,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100174)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
5,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
3,75 мм 
	Радиус R1
2,58 мм 

	Центральная толщина CT
1,90 мм 
	Толщина кромки ET
0,95 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=4,00 мм F=6,30 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100175)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
6,30 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
5,18 мм 
	Радиус R1
3,25 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,01 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=4,00 мм F=10,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100176)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
8,88 мм 
	Радиус R1
5,17 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,30 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=5,00 мм F=8,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100177)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
5,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
8,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
7,01 мм 
	Радиус R1
4,13 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
0,66 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=8,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100178)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
8,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
6,28 мм 
	Радиус R1
4,13 мм 

	Центральная толщина CT
2,60 мм 
	Толщина кромки ET
1,14 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=10,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100179)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
8,30 мм 
	Радиус R1
5,17 мм 

	Центральная толщина CT
2,60 мм 
	Толщина кромки ET
1,53 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=12,50 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100180)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
12,50 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
10,98 мм 
	Радиус R1
6,46 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
1,48 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=16,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100181)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
16,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
14,62 мм 
	Радиус R1
8,26 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
1,48 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=20,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100182)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
18,74 мм 
	Радиус R1
10,36 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=25,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100183)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
23,75 мм 
	Радиус R1
12,91 мм 

	Центральная толщина CT
1,90 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=40,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100184)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
38,87 мм 
	Радиус R1
20,65 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,46 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=63,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100185)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
61,82 мм 
	Радиус R1
32,50 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,55 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=12,50 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100186)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
12,50 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
9,93 мм 
	Радиус R1
6,46 мм 

	Центральная толщина CT
3,90 мм 
	Толщина кромки ET
1,53 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=16,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100187)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
16,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
13,89 мм 
	Радиус R1
8,26 мм 

	Центральная толщина CT
3,20 мм 
	Толщина кромки ET
1,52 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=20,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100188)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
18,22 мм 
	Радиус R1
10,36 мм 

	Центральная толщина CT
2,80 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=25,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100189)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
23,35 мм 
	Радиус R1
12,91 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,49 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=31,50 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100190)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
31,50 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
29,99 мм 
	Радиус R1
16,27 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=40,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100191)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
38,61мм 
	Радиус R1
20,65 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
1,49 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=50,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100192)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
48,72 мм 
	Радиус R1
25,84 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=63,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100193)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
61,69 мм 
	Радиус R1
32,50 мм 

	Центральная толщина CT
1,90 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=100,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100194)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
98,89 мм 
	Радиус R1
51,64 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,46 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=12,00 мм F=20,30 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100195)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,30 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
18,34 мм 
	Радиус R1
10,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,12 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=15,00 мм F=60,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100196)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
15,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
60,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
58,51 мм 
	Радиус R1
31,02 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
1,38 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=20,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100197)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
16,90 мм 
	Радиус R1
10,36 мм 

	Центральная толщина CT
4,80 мм 
	Толщина кромки ET
1,02 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=25,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100198)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
22,36 мм 
	Радиус R1
12,91 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,22 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=31,50 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100199)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
31,50 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
29,13 мм 
	Радиус R1
16,27 мм 

	Центральная толщина CT
3,60 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=40,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100200)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
37,95 мм 
	Радиус R1
20,65 мм 

	Центральная толщина CT
3,10 мм 
	Толщина кромки ET
1,49 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=50,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100201)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
48,20 мм 
	Радиус R1
25,84мм 

	Центральная толщина CT
2,80 мм 
	Толщина кромки ET
1,53 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=63,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100202)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
61,29 мм 
	Радиус R1
32,50 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=80,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100203)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
80,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
78,47 мм 
	Радиус R1
41,30 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
1,52 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=100,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100204)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
98,62 мм 
	Радиус R1
51,64 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
1,48 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=160,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100205)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
160,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
158,75 мм 
	Радиус R1
82,62 мм 

	Центральная толщина CT
1,90 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=20,00 мм F=30,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100206)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
20,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
30,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
27,03 мм 
	Радиус R1
15,50 мм 

	Центральная толщина CT
4,50 мм 
	Толщина кромки ET
0,84 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=20,00 мм F=50,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100207)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
20,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
47,23 мм 
	Радиус R1
25,84 мм 

	Центральная толщина CT
4,20 мм 
	Толщина кромки ET
2,19 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=25,40 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100208)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,40 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
18,03 мм 
	Радиус R1
13,11 мм 

	Центральная толщина CT
11,16 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=26,70 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100209)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
26,70 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
20,44 мм 
	Радиус R1
13,80 мм 

	Центральная толщина CT
9,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,55 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=31,50 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100210)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
31,50 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
26,33 мм 
	Радиус R1
16,27 мм 

	Центральная толщина CT
7,86 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=40,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100211)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
35,89 мм 
	Радиус R1
20,65 мм 

	Центральная толщина CT
6,21 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=50,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100212)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
46,10 мм 
	Радиус R1
25,84 мм 

	Центральная толщина CT
4,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,47 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=63,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100213)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
59,47 мм 
	Радиус R1
32,50 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=76,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100214)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
76,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
73,63 мм 
	Радиус R1
39,28 мм 

	Центральная толщина CT
3,60 мм 
	Толщина кромки ET
1,56 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=80,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100215)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
80,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
77,39 мм 
	Радиус R1
41,30 мм 

	Центральная толщина CT
3,94 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=100,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100216)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
97,67 мм 
	Радиус R1
51,64 мм 

	Центральная толщина CT
3,54 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=125,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100217)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
125,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
122,88 мм 
	Радиус R1
64,55 мм 

	Центральная толщина CT
3,22 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=160,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100218)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
160,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
158,06 мм 
	Радиус R1
82,62 мм 

	Центральная толщина CT
2,95 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=200,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100219)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
198,19 мм 
	Радиус R1
103,28 мм 

	Центральная толщина CT
2,76 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=250,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100220)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
248,57 мм 
	Радиус R1
129,24 мм 

	Центральная толщина CT
2,61 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=315,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100221)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
315,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
313,68 мм 
	Радиус R1
162,79 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=400,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100222)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
400,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
397,56 мм 
	Радиус R1
206,10 мм 

	Центральная толщина CT
2,38 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=500,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100223)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
498,47 мм 
	Радиус R1
258,18 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=630,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100224)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
630,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
628,82 мм 
	Радиус R1
325,58 мм 

	Центральная толщина CT
1,78 мм 
	Толщина кромки ET
1,54 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=800,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100225)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
800,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
798,88 мм 
	Радиус R1
413,44 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=1000,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100226)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
998,83 мм 
	Радиус R1
516,50 мм 

	Центральная толщина CT
2,15 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=50,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100227)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
42,14 мм 
	Радиус R1
25,84 мм 

	Центральная толщина CT
11,98 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=63,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100228)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
56,75 мм 
	Радиус R1
32,50 мм 

	Центральная толщина CT
9,38 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=80,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100229)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
80,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
74,93 мм 
	Радиус R1
41,30 мм 

	Центральная толщина CT
7,67 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=100,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100230)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
95,70 мм 
	Радиус R1
51,64 мм 

	Центральная толщина CT
6,53 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=125,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100231)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
125,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
121,26 мм 
	Радиус R1
64,55 мм 

	Центральная толщина CT
5,68 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=160,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100232)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
160,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
156,73 мм 
	Радиус R1
82,62 мм 

	Центральная толщина CT
4,96 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=200,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100233)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
197,07 мм 
	Радиус R1
103,28 мм 

	Центральная толщина CT
4,45 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=250,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100234)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
247,61 мм 
	Радиус R1
129,24 мм 

	Центральная толщина CT
4,06 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=500,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100235)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
497,83 мм 
	Радиус R1
258,18 мм 

	Центральная толщина CT
3,28 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=45,00 мм F=100,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100236)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
45,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
96,40 мм 
	Радиус R1
51,90 мм 

	Центральная толщина CT
6,10 мм 
	Толщина кромки ET
0,97 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=45,00 мм F=120,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100237)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
45,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
120,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
116,00 мм 
	Радиус R1
62,20 мм 

	Центральная толщина CT
6,10 мм 
	Толщина кромки ET
1,89 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=50,00 мм F=63,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100238)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
53,22 мм 
	Радиус R1
32,50 мм 

	Центральная толщина CT
14,73 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=50,00 мм F=80,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100239)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
80,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
72,45 мм 
	Радиус R1
41,30 мм 

	Центральная толщина CT
11,43 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=50,00 мм F=100,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100240)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
93,77 мм 
	Радиус R1
51,64 мм 

	Центральная толщина CT
9,45 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=50,00 мм F=160,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100241)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
160,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
155,47 мм 
	Радиус R1
82,62 мм 

	Центральная толщина CT
6,87 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=50,00 мм F=250,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100242)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
246,70 мм 
	Радиус R1
129,24 мм 

	Центральная толщина CT
5,44 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=50,00 мм F=500,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100243)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
497,21 мм 
	Радиус R1
258,18 мм 

	Центральная толщина CT
4,21 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=63,00 мм F=100,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100244)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
90,96 мм 
	Радиус R1
51,64 мм 

	Центральная толщина CT
13,72 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=63,00 мм F=125,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100245)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
125,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
117,62 мм 
	Радиус R1
64,55 мм 

	Центральная толщина CT
11,21 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=63,00 мм F=160,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100246)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
160,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
153,91 мм 
	Радиус R1
82,62 мм 

	Центральная толщина CT
9,24 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=63,00 мм F=250,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100247)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
245,74 мм 
	Радиус R1
129,24 мм 

	Центральная толщина CT
6,90 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=63,00 мм F=500,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100248)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
496,74 мм 
	Радиус R1
258,18 мм 

	Центральная толщина CT
3,93 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=63,00 мм F=1000,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100249)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
997,64 мм 
	Радиус R1
516,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,96 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=80,00 мм F=150,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100250)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
80,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
140,69 мм 
	Радиус R1
77,52 мм 

	Центральная толщина CT
14,12 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=80,00 мм F=300,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100251)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
80,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
294,56 мм 
	Радиус R1
155,04 мм 

	Центральная толщина CT
8,25 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=80,00 мм F=500,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100252)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
80,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
495,54 мм 
	Радиус R1
258,18 мм 

	Центральная толщина CT
6,12 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=80,00 мм F=1000,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100253)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
80,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
996,02 мм 
	Радиус R1
516,82 мм 

	Центральная толщина CT
4,60 мм 
	Толщина кромки ET
3,05 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=80,00 мм F=2000,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100254)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
80,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
2000,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
1997,52 мм 
	Радиус R1
1033,65мм 

	Центральная толщина CT
3,76 мм 
	Толщина кромки ET
2,99 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=100,00 мм F=160,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100255)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
100,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
160,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
146,25 мм 
	Радиус R1
82,62 мм 

	Центральная толщина CT
20,85 мм 
	Толщина кромки ET
4,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=100,00 мм F=250,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100256)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
100,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
241,37 мм 
	Радиус R1
129,24 мм 

	Центральная толщина CT
14,05 мм 
	Толщина кромки ET
4,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=100,00 мм F=500,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100257)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
100,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
AR@650-1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
494,13 мм 
	Радиус R1
258,18 мм 

	Центральная толщина CT
8,89 мм 
	Толщина кромки ET
4,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=3,00 мм F=4,50 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100258)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
4,50 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
3,39 мм 
	Радиус R1
2,33 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,15 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=3,00 мм F=10,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100259)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
8,88 мм 
	Радиус R1
5,17 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,48 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=4,00 мм F=5,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100260)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
5,0 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
3,75мм 
	Радиус R1
2,58 мм 

	Центральная толщина CT
1,90 мм 
	Толщина кромки ET
0,95 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=4,00 мм F=6,30 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100261)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
6,30 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
5,18 мм 
	Радиус R1
3,25 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,01 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=4,00 мм F=10,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100262)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
8,88 мм 
	Радиус R1
5,17 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,30 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=5,00 мм F=8,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100263)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
5,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
8,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
7,01 мм 
	Радиус R1
4,13 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
0,66 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=8,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100264)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
8,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
6,28 мм 
	Радиус R1
4,13 мм 

	Центральная толщина CT
2,60 мм 
	Толщина кромки ET
1,14 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=10,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100265)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
8,30 мм 
	Радиус R1
5,17 мм 

	Центральная толщина CT
2,60 мм 
	Толщина кромки ET
1,53 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=12,50 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100266)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
12,50 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
10,98 мм 
	Радиус R1
6,46 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
1,48 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=16,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100267)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
16,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
14,62 мм 
	Радиус R1
8,26 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
1,48 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=20,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100268)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
18,74 мм 
	Радиус R1
10,36 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=25,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100269)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
23,75 мм 
	Радиус R1
12,91 мм 

	Центральная толщина CT
1,90 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=40,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100270)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
38,87 мм 
	Радиус R1
20,65 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,46 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=63,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100271)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
61,82 мм 
	Радиус R1
32,50 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,55 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=12,50 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100272)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
12,50 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
9,93 мм 
	Радиус R1
6,46 мм 

	Центральная толщина CT
3,90 мм 
	Толщина кромки ET
1,53 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=16,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100273)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
16,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
13,89 мм 
	Радиус R1
8,26 мм 

	Центральная толщина CT
3,20 мм 
	Толщина кромки ET
1,52 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=20,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100274)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
18,22 мм 
	Радиус R1
10,36 мм 

	Центральная толщина CT
2,80 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=25,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100275)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
23,35 мм 
	Радиус R1
12,91 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,49 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=31,50 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100276)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
31,50 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
29,99 мм 
	Радиус R1
16,27 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=40,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100277)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
38,61 мм 
	Радиус R1
20,65 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
1,49 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=50,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100278)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
48,72 мм 
	Радиус R1
25,84 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=63,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100279)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
61,69 мм 
	Радиус R1
32,50 мм 

	Центральная толщина CT
1,90 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=100,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100280)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
98,89мм 
	Радиус R1
51,64 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,46 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=12,00 мм F=20,30 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100281)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,30 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
18,34мм 
	Радиус R1
10,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,12 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=15,00 мм F=60,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100282)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
15,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
60,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
58,51мм 
	Радиус R1
31,02 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
1,38 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=20,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100283)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
16,90 мм 
	Радиус R1
10,36 мм 

	Центральная толщина CT
4,80 мм 
	Толщина кромки ET
1,02 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=25,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100284)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
22,36 мм 
	Радиус R1
12,91 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,22 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=31,50 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100285)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
31,50 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
29,13 мм 
	Радиус R1
16,27 мм 

	Центральная толщина CT
3,60 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=40,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100286)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
37,95 мм 
	Радиус R1
20,65 мм 

	Центральная толщина CT
3,10 мм 
	Толщина кромки ET
1,49 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=50,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100287)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
48,20 мм 
	Радиус R1
25,84 мм 

	Центральная толщина CT
2,80 мм 
	Толщина кромки ET
1,53 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=63,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100288)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
61,29 мм 
	Радиус R1
32,50 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=80,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100289)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
80,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
78,47 мм 
	Радиус R1
41,30 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
1,52 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=100,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100290)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
98,62 мм 
	Радиус R1
51,64 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
1,48 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=160,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100291)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
160,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
158,75 мм 
	Радиус R1
82,62 мм 

	Центральная толщина CT
1,90 мм 
	Толщина кромки ET
1,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=20,00 мм F=30,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100292)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
20,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
30,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
27,03 мм 
	Радиус R1
15,50 мм 

	Центральная толщина CT
4,50 мм 
	Толщина кромки ET
0,84 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=20,00 мм F=50,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100293)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
20,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
47,23 мм 
	Радиус R1
25,84 мм 

	Центральная толщина CT
4,20 мм 
	Толщина кромки ET
2,19 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=25,40 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100294)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,40 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
18,03 мм 
	Радиус R1
13,11 мм 

	Центральная толщина CT
11,16 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=26,70 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100295)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
26,70 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
20,44 мм 
	Радиус R1
13,80 мм 

	Центральная толщина CT
9,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,55 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=31,50 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100296)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
31,50 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
26,33 мм 
	Радиус R1
16,27 мм 

	Центральная толщина CT
7,86 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=40,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100297)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
35,89 мм 
	Радиус R1
20,65 мм 

	Центральная толщина CT
6,21 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=50,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100298)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
46,10 мм 
	Радиус R1
25,84 мм 

	Центральная толщина CT
4,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,47 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=63,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100299)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
59,47 мм 
	Радиус R1
32,50 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=76,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100300)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
76,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
73,63 мм 
	Радиус R1
39,28 мм 

	Центральная толщина CT
3,60 мм 
	Толщина кромки ET
1,56 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=80,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100301)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
80,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
77,39 мм 
	Радиус R1
41,30 мм 

	Центральная толщина CT
3,94 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=100,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100302)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
97,67 мм 
	Радиус R1
51,64 мм 

	Центральная толщина CT
3,54 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=125,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100303)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
125,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
122,88 мм 
	Радиус R1
64,55 мм 

	Центральная толщина CT
3,22 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=160,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100304)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
160,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
158,06 мм 
	Радиус R1
82,62 мм 

	Центральная толщина CT
2,95 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=200,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100305)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
198,19 мм 
	Радиус R1
103,28 мм 

	Центральная толщина CT
2,76 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=250,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100306)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
248,57 мм 
	Радиус R1
129,24 мм 

	Центральная толщина CT
2,61 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=315,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100307)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
315,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
313,68 мм 
	Радиус R1
162,79 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=400,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100308)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
400,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
397,56 мм 
	Радиус R1
206,10 мм 

	Центральная толщина CT
2,38 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=500,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100309)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
498,47 мм 
	Радиус R1
258,18 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=630,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100310)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
630,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
628,82 мм 
	Радиус R1
325,58 мм 

	Центральная толщина CT
1,78 мм 
	Толщина кромки ET
1,54 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=800,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100311)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
800,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
798,88 мм 
	Радиус R1
413,44 мм 

	Центральная толщина CT
1,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,00 мм F=1000,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100312)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
998,83 мм 
	Радиус R1
516,50 мм 

	Центральная толщина CT
2,15 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=50,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100313)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
42,14 мм 
	Радиус R1
25,84мм 

	Центральная толщина CT
11,98 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=63,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100314)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
56,75 мм 
	Радиус R1
32,50 мм 

	Центральная толщина CT
9,38 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=80,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100315)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
80,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
74,93 мм 
	Радиус R1
41,30 мм 

	Центральная толщина CT
7,67 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=100,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100316)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
95,70 мм 
	Радиус R1
51,64 мм 

	Центральная толщина CT
6,53 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=125,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100317)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
125,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
121,26 мм 
	Радиус R1
64,55 мм 

	Центральная толщина CT
5,68 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=160,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100318)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
160,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
156,73мм 
	Радиус R1
82,62 мм 

	Центральная толщина CT
4,96 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=200,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100319)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
197,07 мм 
	Радиус R1
103,28 мм 

	Центральная толщина CT
4,45 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=250,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100320)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
247,61 мм 
	Радиус R1
129,24 мм 

	Центральная толщина CT
4,06 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=40,00 мм F=500,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100321)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
497,83 мм 
	Радиус R1
258,18 мм 

	Центральная толщина CT
3,28 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=45,00 мм F=100,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100322)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
45,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
96,40 мм 
	Радиус R1
51,90 мм 

	Центральная толщина CT
6,10 мм 
	Толщина кромки ET
0,97 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=45,00 мм F=120,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100323)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
45,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
120,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
116,00 мм 
	Радиус R1
62,20 мм 

	Центральная толщина CT
6,10 мм 
	Толщина кромки ET
1,89 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=50,00 мм F=63,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100324)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
53,22 мм 
	Радиус R1
32,50 мм 

	Центральная толщина CT
14,73 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
 500003
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=50,00 мм F=80,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100325)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
80,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
72,45 мм 
	Радиус R1
41,30 мм 

	Центральная толщина CT
11,43 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
 500003
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=50,00 мм F=100,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100326)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
93,77 мм 
	Радиус R1
51,64 мм 

	Центральная толщина CT
9,45 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
 500003
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=50,00 мм F=160,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100327)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
160,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
155,47 мм 
	Радиус R1
82,62 мм 

	Центральная толщина CT
6,87 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
 500003
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=50,00 мм F=250,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100328)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
246,70 мм 
	Радиус R1
129,24 мм 

	Центральная толщина CT
5,44 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
 500003
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=50,00 мм F=500,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100329)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
497,21 мм 
	Радиус R1
258,18 мм 

	Центральная толщина CT
4,21 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
 500003
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=63,00 мм F=100,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100330)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
90,96 мм 
	Радиус R1
51,64 мм 

	Центральная толщина CT
13,72 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
 Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=63,00 мм F=125,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100331)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
125,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
117,62 мм 
	Радиус R1
64,55 мм 

	Центральная толщина CT
11,21 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
 Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=63,00 мм F=160,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100332)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
160,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
153,91 мм 
	Радиус R1
82,62 мм 

	Центральная толщина CT
9,24 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
 Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=63,00 мм F=250,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100333)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
245,74 мм 
	Радиус R1
129,24 мм 

	Центральная толщина CT
6,90 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
 Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=63,00 мм F=500,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100334)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
496,74 мм 
	Радиус R1
258,18 мм 

	Центральная толщина CT
3,93 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
 Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=63,00 мм F=1000,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100335)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
997,64 мм 
	Радиус R1
516,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,96 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
 Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=80,00 мм F=150,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100336)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
80,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
140,69 мм 
	Радиус R1
77,52 мм 

	Центральная толщина CT
14,12 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
 Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=80,00 мм F=300,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100337)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
80,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
294,56 мм 
	Радиус R1
155,04 мм 

	Центральная толщина CT
8,25 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
 Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=80,00 мм F=500,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100338)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
80,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
495,54 мм 
	Радиус R1
258,18 мм 

	Центральная толщина CT
6,12 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
 Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=80,00 мм F=1000,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100339)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
80,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
996,02 мм 
	Радиус R1
516,82 мм 

	Центральная толщина CT
4,60 мм 
	Толщина кромки ET
3,05 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
 Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=80,00 мм F=2000,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100340)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
80,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
2000,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
1997,52 мм 
	Радиус R1
1033,65 мм 

	Центральная толщина CT
3,76 мм 
	Толщина кромки ET
2,99 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
 Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=100,00 мм F=160,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100341)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
100,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
160,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
146,25 мм 
	Радиус R1
82,62 мм 

	Центральная толщина CT
20,85 мм 
	Толщина кромки ET
4,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
 Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=100,00 мм F=250,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100342)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
100,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
241,37 мм 
	Радиус R1
129,24 мм 

	Центральная толщина CT
14,05 мм 
	Толщина кромки ET
4,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
 Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=100,00 мм F=500,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9 (100343)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
100,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
AR@1000-1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
494,13 мм 
	Радиус R1
258,18 мм 

	Центральная толщина CT
8,89 мм 
	Толщина кромки ET
4,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
 Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


