Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=20,00 мм монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2)  (100444)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
17,00 мм 
	Радиус R1
8,70 мм 

	Центральная толщина CT
4,30 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=50,00 мм монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2)  (100445)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
48,30 мм 
	Радиус R1
21,70 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=80,00 мм монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2)  (100446)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
80,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
78,50 мм 
	Радиус R1
34,70 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=50,00 мм монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2)  (100447)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
45,70 мм 
	Радиус R1
21,70 мм 

	Центральная толщина CT
6,10 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=50,00 мм монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2)  (100448)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
71,80 мм 
	Радиус R1
32,50 мм 

	Центральная толщина CT
4,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=100,00 мм монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2)  (100449)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
97,30 мм 
	Радиус R1
43,40 мм 

	Центральная толщина CT
3,90 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=150,00 мм монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2)  (100450)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
147,70 мм 
	Радиус R1
65,10 мм 

	Центральная толщина CT
3,30 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=200,00 мм монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2)  (100451)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
198,00 мм 
	Радиус R1
86,80 мм 

	Центральная толщина CT
2,90 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=250,00 мм монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2)  (100452)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
248,10 мм 
	Радиус R1
108,50 мм 

	Центральная толщина CT
2,70 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=500,00 мм монокристалл фторида кальция без покрытия (CaF2)  (100453)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
498,30 мм 
	Радиус R1
216,90 мм 

	Центральная толщина CT
2,40 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=20,00 мм монокристалл фторида кальция IR1 (CaF2)  (100454)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
17,00 мм 
	Радиус R1
8,70 мм 

	Центральная толщина CT
4,30 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=50,00 мм монокристалл фторида кальция IR1 (CaF2)  (100455)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
48,30 мм 
	Радиус R1
21,70 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=80,00 мм монокристалл фторида кальция IR1 (CaF2)  (100456)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
80,00 мм 

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
78,50 мм 
	Радиус R1
34,70 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=50,00 мм монокристалл фторида кальция IR1 (CaF2)  (100457)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
45,70 мм 
	Радиус R1
21,70 мм 

	Центральная толщина CT
6,10 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=75,00 мм монокристалл фторида кальция IR1 (CaF2)  (100458)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
71,80 мм 
	Радиус R1
32,50 мм 

	Центральная толщина CT
4,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=100,00 мм монокристалл фторида кальция IR1 (CaF2)  (100459)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
97,30 мм 
	Радиус R1
43,40 мм 

	Центральная толщина CT
3,90 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=150,00 мм монокристалл фторида кальция IR1 (CaF2)  (100460)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
147,70 мм 
	Радиус R1
65,10 мм 

	Центральная толщина CT
3,30 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=200,00 мм монокристалл фторида кальция IR1 (CaF2)  (100461)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
198,00 мм 
	Радиус R1
86,80 мм 

	Центральная толщина CT
2,90 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=250,00 мм монокристалл фторида кальция IR1 (CaF2)  (100462)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
248,10 мм 
	Радиус R1
108,50 мм 

	Центральная толщина CT
2,70 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=500,00 мм монокристалл фторида кальция IR1 (CaF2)  (100463)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
498,30 мм 
	Радиус R1
216,90 мм 

	Центральная толщина CT
2,40 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,1 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 



