Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=15,00 мм монокристалл германия (Ge) без покрытия  (100512)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл германия 

	Задний фокус 
14,40 мм 
	Радиус R1
45,10 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029 
	Расчетная длина волны
10,6 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=20,00 мм монокристалл германия (Ge) без покрытия  (100513)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл германия 

	Задний фокус 
19,40 мм 
	Радиус R1
60,10 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029 
	Расчетная длина волны
10,6 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=40,00 мм монокристалл германия (Ge) без покрытия  (100514)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл германия 

	Задний фокус 
39,40 мм 
	Радиус R1
120,20 мм 

	Центральная толщина CT
2,20 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029 
	Расчетная длина волны
10,6 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=25,40 мм монокристалл германия (Ge) без покрытия  (100515)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,40 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл германия 

	Задний фокус 
24,60 мм 
	Радиус R1
76,30 мм 

	Центральная толщина CT
3,10 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
10,6 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
Н/Д

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=50,00 мм монокристалл германия (Ge) без покрытия  (100516)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл германия 

	Задний фокус 
48,50 мм 
	Радиус R1
150,30 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
10,6 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
500018 
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=75,00 мм монокристалл германия (Ge) без покрытия  (100517)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл германия 

	Задний фокус 
73,70 мм 
	Радиус R1
225,50 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,60 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
10,6 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=100,00 мм монокристалл германия (Ge) без покрытия  (100518)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл германия 

	Задний фокус 
98,80 мм 
	Радиус R1
300,70 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,70 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
10,6 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=150,00 мм монокристалл германия (Ge) без покрытия  (100519)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл германия 

	Задний фокус 
148,80 мм 
	Радиус R1
451,00 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,80 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
10,6 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=200,00 мм монокристалл германия (Ge) без покрытия  (100520)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл германия 

	Задний фокус 
198,90 мм 
	Радиус R1
601,40 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,90 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
10,6 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=500,00 мм монокристалл германия (Ge) без покрытия  (100521)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл германия 

	Задний фокус 
499,50 мм 
	Радиус R1
1501,90 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
10,6 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=750,00 мм монокристалл германия (Ge) без покрытия  (100522)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
750,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл германия 

	Задний фокус 
749,50 мм 
	Радиус R1
2252,90 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
10,6 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=1000,00 мм монокристалл германия (Ge) без покрытия  (100523)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл германия 

	Задний фокус 
999,50 мм 
	Радиус R1
3303,90 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
10,6 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=15,00 мм монокристалл германия (Ge) IR2 покрытие (100524)
	Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм 

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @8~12 микрон 
	Материал
Монокристалл германия 

	Задний фокус 
14,40 мм 
	Радиус R1
45,10 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
10,6 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=20,00 мм монокристалл германия (Ge) IR2 покрытие (100525)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @8~12 микрон 
	Материал
Монокристалл германия 

	Задний фокус 
19,40 мм 
	Радиус R1
60,10 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
10,6 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=40,00 мм монокристалл германия (Ge) IR2 покрытие (100526)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @8~12 микрон 
	Материал
Монокристалл германия 

	Задний фокус 
39,40 мм 
	Радиус R1
120,20 мм 

	Центральная толщина CT
2,20 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
10,6 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=25,40 мм монокристалл германия (Ge) IR2 покрытие (100527)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,40 мм 

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @8~12 микрон 
	Материал
Монокристалл германия 

	Задний фокус 
24,60 мм 
	Радиус R1
76,30 мм 

	Центральная толщина CT
3,10 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
10,6 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=50,00 мм монокристалл германия (Ge) IR2 покрытие (100528)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @8~12 микрон 
	Материал
Монокристалл германия 

	Задний фокус 
48,50 мм 
	Радиус R1
150,30 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
10,6 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=75,00 мм монокристалл германия (Ge) IR2 покрытие (100529)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @8~12 микрон 
	Материал
Монокристалл германия 

	Задний фокус 
73,70 мм 
	Радиус R1
225,50 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,60 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
10,6 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=100,00 мм монокристалл германия (Ge) IR2 покрытие (100530)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @8~12 микрон 
	Материал
Монокристалл германия 

	Задний фокус 
98,80 мм 
	Радиус R1
300,70 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,70 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
10,6 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=150,00 мм монокристалл германия (Ge) IR2 покрытие (100531)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @8~12 микрон 
	Материал
Монокристалл германия 

	Задний фокус 
148,80 мм 
	Радиус R1
451,00 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,80 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
10,6 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=200,00 мм монокристалл германия (Ge) IR2 покрытие (100532)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @8~12 микрон 
	Материал
Монокристалл германия 

	Задний фокус 
198,90 мм 
	Радиус R1
601,40 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,90 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
10,6 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=500,00 мм монокристалл германия (Ge) IR2 покрытие (100533)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @8~12 микрон 
	Материал
Монокристалл германия 

	Задний фокус 
499,50 мм 
	Радиус R1
1501,90 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
10,6 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=750,00 мм монокристалл германия (Ge) IR2 покрытие (100534)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
750,00 мм 

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @8~12 микрон 
	Материал
Монокристалл германия 

	Задний фокус 
749,50 мм 
	Радиус R1
2252,90 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
10,6 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=1000,00 мм монокристалл германия (Ge) IR2 покрытие (100535)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @8~12 микрон 
	Материал
Монокристалл германия 

	Задний фокус 
999,50 мм 
	Радиус R1
3303,90 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
10,6 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


