Двойная вогнутая линза D=6,30 мм F=-6,30 мм УФ-плавленый кварц без покрытия  (130052)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-6,30 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-6,96 мм 
	Радиус R1
-6,08 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,76 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500034
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=10,00 мм F=-10,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия  (130053)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-10,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-10,67 мм 
	Радиус R1
-9,48 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,85 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=12,70 мм F=-12,70 мм УФ-плавленый кварц без покрытия  (130054)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-12,70 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-13,37 мм 
	Радиус R1
-11,95 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
5,65 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500030
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=12,70 мм F=-15,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия  (130055)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-15,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-15,81 мм 
	Радиус R1
-14,12 мм 

	Центральная толщина CT
2,40 мм 
	Толщина кромки ET
5,42 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500030
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=25,40 мм F=-25,40 мм УФ-плавленый кварц без покрытия  (130056)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,40 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-26,08 мм 
	Радиус R1
-23,60 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
9,42 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500019
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=25,40 мм F=-30,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия  (130057)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-30,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-30,68 мм 
	Радиус R1
-27,82 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
8,14 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500019
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=25,40 мм F=-50,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия  (130058)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-51,20 мм 
	Радиус R1
-46,60 мм 

	Центральная толщина CT
3,50 мм 
	Толщина кромки ET
7,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500019
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=25,40 мм F=-75,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия  (130059)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-75,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-76,20 мм 
	Радиус R1
-69,60 мм 

	Центральная толщина CT
3,50 мм 
	Толщина кромки ET
5,80 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500019
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=25,40 мм F=-100,00 мм УФ-плавленый кварц без покрытия  (130060)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-101,20 мм 
	Радиус R1
-92,60 мм 

	Центральная толщина CT
3,50 мм 
	Толщина кромки ET
5,30 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500019
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=6,30 мм F=-6,30 мм УФ-плавленый кварц  (130061)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-6,30 мм

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-6,96 мм 
	Радиус R1
-6,08 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,76 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500034
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=10,00 мм F=-10,00 мм УФ-плавленый кварц  (130062)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-10,00 мм

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-10,67 мм 
	Радиус R1
-9,48 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,85 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двойная вогнутая линза D=12,70 мм F=-12,70 мм УФ-плавленый кварц  (130063)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-12,70 мм

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-13,37 мм 
	Радиус R1
-11,95 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
5,65 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500030
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двойная вогнутая линза D=12,70 мм F=-15,00 мм УФ-плавленый кварц  (130064)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-15,00 мм

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-15,81 мм 
	Радиус R1
-14,12 мм 

	Центральная толщина CT
2,40 мм 
	Толщина кромки ET
5,42 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500030
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двойная вогнутая линза D=25,40 мм F=-25,40 мм УФ-плавленый кварц  (130065)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,40 мм

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-26,08 мм 
	Радиус R1
-23,60 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
9,42 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500019
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двойная вогнутая линза D=25,40 мм F=-30,00 мм УФ-плавленый кварц  (130066)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-30,00 мм

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-30,68 мм 
	Радиус R1
-27,82 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
8,14 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500019
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двойная вогнутая линза D=25,40 мм F=-50,00 мм УФ-плавленый кварц  (130067)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-51,20 мм 
	Радиус R1
-46,60 мм 

	Центральная толщина CT
3,50 мм 
	Толщина кромки ET
7,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500019
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двойная вогнутая линза D=25,40 мм F=-75,00 мм УФ-плавленый кварц  (130068)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-75,00 мм

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-76,20 мм 
	Радиус R1
-69,60 мм 

	Центральная толщина CT
3,50 мм 
	Толщина кромки ET
5,80 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500019
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двойная вогнутая линза D=25,40 мм F=-100,00 мм УФ-плавленый кварц  (130069)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
-101,20 мм 
	Радиус R1
-92,60 мм 

	Центральная толщина CT
3,50 мм 
	Толщина кромки ET
5,30 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500019
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


