Двойная вогнутая линза D=2,00 мм F=-2,00 мм без покрытия, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130000)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
2,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-2,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-2,31 мм 
	Радиус R1
-2,22 мм 

	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,48 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=2,00 мм F=-2,50 мм без покрытия, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130001)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
2,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-2,50 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-2,81 мм 
	Радиус R1
-2,74 мм 

	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,38 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=3,00 мм F=-3,00 мм без покрытия, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130002)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-3,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-3,31 мм 
	Радиус R1
-3,26 мм 

	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,73 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=3,00 мм F=-6,30 мм без покрытия, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130003)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-6,30 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-6,62 мм 
	Радиус R1
-6,67 мм 

	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,34 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=3,00 мм F=-10,00 мм без покрытия, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130004)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-10,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-10,32 мм 
	Радиус R1
-10,50 мм 

	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,22 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=4,00 мм F=-4,00 мм без покрытия, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130005)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-4,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-4,32 мм 
	Радиус R1
-4,30 мм 


	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,22 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=6,30 мм F=-6,30 мм без покрытия, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130006)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-6,30 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-6,78 мм 
	Радиус R1
-6,75 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,06 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500034
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=10,00 мм F=-10,00 мм без покрытия, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130007)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-10,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-10,48 мм 
	Радиус R1
-10,58 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,01 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=12,50 мм F=-12,00 мм без покрытия, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130008)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
12,50 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-12,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-12,48 мм 
	Радиус R1
-12,64 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,81 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=16,00 мм F=-16,00 мм без покрытия, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130009)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-16,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-16,49 мм 
	Радиус R1
-16,78 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
5,56 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=25,00 мм F=-25,00 мм без покрытия, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130010)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-25,66 мм 
	Радиус R1
-26,16 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
8,36 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=40,00 мм F=-40,00 мм без покрытия, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130011)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-40,82 мм 
	Радиус R1
-41,74 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
12,71 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500010
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=50,00 мм F=-50,00 мм без покрытия, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130012)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-50,99 мм 
	Радиус R1
-52,15 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
15,77 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500005
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=2,00 мм F=-2,00 мм VIS покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130013)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
2,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-2,00 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-2,31 мм 
	Радиус R1
-2,22 мм 

	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,48 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=2,00 мм F=-2,50 мм VIS покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130014)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
2,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-2,50 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-2,81 мм 
	Радиус R1
-2,74 мм 

	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,38 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=3,00 мм F=-3,00 мм VIS покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130015)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-3,00 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-3,31 мм 
	Радиус R1
-3,26 мм 

	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,73 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=3,00 мм F=-6,30 мм VIS покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130016)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-6,30 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-6,62 мм 
	Радиус R1
-6,67 мм 

	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,34 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=3,00 мм F=-10,00 мм VIS покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130017)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-10,00 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-10,32 мм 
	Радиус R1
-10,50 мм 

	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,22 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=4,00 мм F=-4,00 мм VIS покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130018)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-4,00 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-4,32 мм 
	Радиус R1
-4,30 мм 

	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,99 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=6,30 мм F=-6,30 мм VIS покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130019)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-6,30 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-6,78 мм 
	Радиус R1
-6,75 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,06 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500034
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=10,00 мм F=-10,00 мм VIS покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130020)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-10,00 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-10,48 мм 
	Радиус R1
-10,58 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,01 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=12,50 мм F=-12,00 мм VIS покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130021)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
12,50 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-12,00 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-12,48 мм 
	Радиус R1
-12,64 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,81 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500039
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=16,00 мм F=-16,00 мм VIS покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130022)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-16,00 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-16,49 мм 
	Радиус R1
-16,78 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
5,56 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=25,00 мм F=-25,00 мм VIS покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130023)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-25,66 мм 
	Радиус R1
-26,16 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
8,36 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=40,00 мм F=-40,00 мм VIS покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130024)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-40,82 мм 
	Радиус R1
-41,74 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
12,71 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500010
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=50,00 мм F=-50,00 мм VIS покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130025)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-50,99 мм 
	Радиус R1
-52,15 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
15,77 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500005
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=2,00 мм F=-2,00 мм NIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130026)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
2,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-2,00 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-2,31 мм 
	Радиус R1
-2,22 мм 

	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,48 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=2,00 мм F=-2,50 мм NIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130027)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
2,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-2,50 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-2,81 мм 
	Радиус R1
-2,74 мм 

	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,38 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=3,00 мм F=-3,00 мм NIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130028)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-3,00 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-3,31 мм 
	Радиус R1
-3,26 мм 

	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,73 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=3,00 мм F=-6,30 мм NIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130029)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-6,30 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-6,62 мм 
	Радиус R1
-6,67 мм 

	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,34 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=3,00 мм F=-10,00 мм NIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130030)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-10,00 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-10,32 мм 
	Радиус R1
-10,50 мм 

	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,22 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=4,00 мм F=-4,00 мм NIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130031)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-4,00 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-4,32 мм 
	Радиус R1
-4,30 мм 

	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,99 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=6,30 мм F=-6,30 мм NIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130032)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-6,30 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-6,78 мм 
	Радиус R1
-6,75 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,06 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500034
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=10,00 мм F=-10,00 мм NIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130033)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-10,00 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-10,48 мм 
	Радиус R1
-10,58 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,01 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=12,50 мм F=-12,00 мм NIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130034)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
12,50 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-12,00 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-12,48 мм 
	Радиус R1
-12,64 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,81 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500039
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=16,00 мм F=-16,00 мм NIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130035)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-16,00 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-16,49 мм 
	Радиус R1
-16,78 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
5,56 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=25,00 мм F=-25,00 мм NIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130036)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-25,66 мм 
	Радиус R1
-26,16 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
8,36 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=40,00 мм F=-40,00 мм NIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130037)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-40,82 мм 
	Радиус R1
-41,74 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
12,71 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500010
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=50,00 мм F=-50,00 мм NIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130038)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-50,99 мм 
	Радиус R1
-52,15 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
15,77 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500005
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=2,00 мм F=-2,00 мм SWIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130039)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
2,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-2,00 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-2,31 мм 
	Радиус R1
-2,22 мм 

	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,48 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=2,00 мм F=-2,50 мм SWIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130040)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
2,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-2,50 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-2,81 мм 
	Радиус R1
-2,74 мм 

	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,38 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=3,00 мм F=-3,00 мм SWIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130041)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-3,00 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-3,31 мм 
	Радиус R1
-3,26 мм 

	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,73 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=3,00 мм F=-6,30 мм SWIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130042)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-6,30 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-6,62 мм 
	Радиус R1
-6,67 мм 

	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,34 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=3,00 мм F=-10,00 мм SWIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130043)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-10,00 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-10,32 мм 
	Радиус R1
-10,50 мм 

	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,22 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=4,00 мм F=-4,00 мм SWIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130044)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-4,00 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-4,32 мм 
	Радиус R1
-4,30 мм 

	Центральная толщина CT
1,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,99 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=6,30 мм F=-6,30 мм SWIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130045)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-6,30 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-6,78 мм 
	Радиус R1
-6,75 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,06 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500034
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=10,00 мм F=-10,00 мм SWIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130046)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-10,00 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-10,48 мм 
	Радиус R1
-10,58 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,01 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=12,50 мм F=-12,00 мм SWIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130047)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
12,50 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-12,00 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-12,48 мм 
	Радиус R1
-12,64 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,81 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500039
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=16,00 мм F=-16,00 мм SWIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130048)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-16,00 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-16,49 мм 
	Радиус R1
-16,78 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
5,56 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=25,00 мм F=-25,00 мм SWIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130049)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-25,66 мм 
	Радиус R1
-26,16 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
8,36 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=40,00 мм F=-40,00 мм SWIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130050)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-40,82 мм 
	Радиус R1
-41,74 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
12,71 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500010
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двойная вогнутая линза D=50,00 мм F=-50,00 мм SWIR покрытие, тонко отожженное оптическое стекло K9 (130051)
С отрицательным фокусным расстоянием подходит для расходящихся и сходящихся лучей, часто используется для расширения луча, коллимации, проецирования и расширения фокусного расстояния оптических систем. 
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-50,99 мм 
	Радиус R1
-52,15 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
15,77 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500005
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловых минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


