Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 266 нм, запаздывание λ/4, установленная в стандартный тубус линзы SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

266нм

	Рабочая длина волны

266нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой 
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 308 нм, запаздывание λ/4, смонтирована в стандартной линзе SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

308 нм

	Рабочая длина волны

308 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой 

	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, световая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 355 нм, запаздывание λ/4, в стандартной линзовой тубусе SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

355 нм

	Рабочая длина волны

355 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Порог повреждения

4,9 Дж/см2 при 355 нм, 17,1 нс, 100 Гц, Ø4,41 мкм (100 импульсов)
	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм

	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)
	С установкой 


	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 405 нм, запаздывание λ/4, в стандартной линзовой трубке SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

405 нм

	Рабочая длина волны

405 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 442 нм, запаздывание λ/4, смонтирована в стандартной линзе SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

442 нм

	Рабочая длина волны

442 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой 

	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, световая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 445 нм, запаздывание λ/4, в стандартной линзовой трубке SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

445 нм

	Рабочая длина волны

445 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой 

	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 488 нм, запаздывание λ/4, в стандартной линзовой трубке SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

488 нм

	Рабочая длина волны

488 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой 

	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 520 нм, запаздывание λ/4, в стандартной линзовой трубке SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

520нм

	Рабочая длина волны

520нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой

	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многоступенчатая волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 532 нм и 1064 нм, запаздывание λ/4, установлен в стандартной тубусе объектива SM1.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

532 нм и 1064 нм

	Рабочая длина волны

532 нм и 1064 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой 

	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, световая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 532 нм, запаздывание λ/4, в стандартной линзовой трубке SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

532 нм

	Рабочая длина волны

532 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/100
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой 

	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, световая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 633 нм, запаздывание λ/4, в стандартной линзовой трубке SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

633 нм

	Рабочая длина волны

633 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой 
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 670 нм, запаздывание λ/4, смонтирована в стандартной линзе SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

670нм

	Рабочая длина волны

670нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой 

	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 780 нм, запаздывание λ/4, смонтирована в стандартной линзе SM1.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

780нм

	Рабочая длина волны

780нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой 

	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, световая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 800 нм, запаздывание λ/4, в стандартной линзовой тубусе SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

800нм

	Рабочая длина волны

800нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой 

	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 808 нм, запаздывание λ/4, смонтирована в стандартной линзе SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

808нм

	Рабочая длина волны

808нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, световая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 850 нм, запаздывание λ/4, в стандартной линзовой тубусе SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

850нм

	Рабочая длина волны

850нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой 
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, световая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 905 нм, запаздывание λ/4, в стандартной линзовой тубусе SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

905 нм

	Рабочая длина волны

905 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой 
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 980 нм, запаздывание λ/4, смонтирована в стандартной линзе SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

980нм

	Рабочая длина волны

980нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой 
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, световая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 1030 нм, запаздывание λ/4, установленная в стандартный тубус линзы SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

1030 нм

	Рабочая длина волны

1030 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, световая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 1064 нм, запаздывание λ/4, в стандартной линзовой тубусе SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

1064нм

	Рабочая длина волны

1064нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой 
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, световая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 1310 нм, запаздывание λ/4, в стандартной линзовой тубусе SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

1310 нм

	Рабочая длина волны

1310 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой 
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, световая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 1550 нм, запаздывание λ/4, в стандартной линзовой тубусе SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

1550 нм

	Рабочая длина волны

1550 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многоступенчатая четвертьволновая пластина, без монтажа.

· Материал оптического элемента: кварцевый кристалл

· Расчетная длина волны: 266 нм-1550 нм опционально

· Не установлен

Кварцевые четвертьволновые пластины LBTEK обычно используются для преобразования света с линейной поляризацией в свет с круговой поляризацией. По сравнению с четвертьволновой пластинкой нулевого порядка, когда свет проходит через четвертьволновую пластину множественного порядка, возникает дополнительная фазовая задержка на m полной длины волны.
Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 266 нм, запаздывание λ/4.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

266нм

	Рабочая длина волны

266нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25% a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 308 нм, запаздывание λ/4.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

308 нм

	Рабочая длина волны

308 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25% a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 355 нм, запаздывание λ/4.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

355 нм

	Рабочая длина волны

355 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25% a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	порог повреждения

4,9 Дж/см2 при 355 нм, 17,1 нс, 100 Гц, Ø4,41 мкм (100 импульсов)
	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 399 нм, запаздывание λ/4.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

399 нм

	Рабочая длина волны

399 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25% a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/100
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 405 нм, запаздывание λ/4.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

405 нм

	Рабочая длина волны

405 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25% a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 435 нм, запаздывание λ/4.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

435 нм

	Рабочая длина волны

435 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/100
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 442 нм, запаздывание λ/4.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

442 нм

	Рабочая длина волны

442 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25% a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 445 нм, запаздывание λ/4.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

445 нм

	Рабочая длина волны

445 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 488 нм, запаздывание λ/4.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

488 нм

	Рабочая длина волны

488 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 520 нм, запаздывание λ/4.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

520нм

	Рабочая длина волны

520нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 532 нм и 1064 нм, запаздывание λ/4.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

532 нм

&1064 нм

	Рабочая длина волны

532 нм

&1064 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/100
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 532 нм, запаздывание λ/4.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

532 нм

	Рабочая длина волны

532 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 633 нм, запаздывание λ/4.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

633 нм

	Рабочая длина волны

633 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 670 нм, запаздывание λ/4.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

670нм

	Рабочая длина волны

670нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 740 нм, запаздывание λ/4.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

740 нм

	Рабочая длина волны

740 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/100
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 780 нм, запаздывание λ/4.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

780нм

	Рабочая длина волны

780нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 800 нм, запаздывание λ/4.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

800нм

	Рабочая длина волны

800нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 808 нм, запаздывание λ/4.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

808нм

	Рабочая длина волны

808нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 850 нм, запаздывание λ/4.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

850нм

	Рабочая длина волны

850нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 905 нм, запаздывание λ/4.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

905 нм

	Рабочая длина волны

905 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 935 нм, запаздывание λ/4.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

935 нм

	Рабочая длина волны

935 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/100
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 980 нм, запаздывание λ/4.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

980нм

	Рабочая длина волны

980нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 1030 нм, запаздывание λ/4.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

1030 нм

	Рабочая длина волны

1030 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 1064 нм, запаздывание λ/4.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны
1064нм

	Рабочая длина волны
1064нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 1310 нм, запаздывание λ/4.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

1310 нм

	Рабочая длина волны

1310 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 1550 нм, запаздывание λ/4.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

1550 нм

	Рабочая длина волны

1550 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/4 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


